Эволюция поверхности плоского диска из ковкого металла при изотропной бомбардировке частицами песка

Игнатьева В.А. ст. гр.Ф-12-2 ФТИ СВФУ

Научный руководитель: д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической физики ФТИ СВФУ Б.В. Яковлев

Работа посвящена моделированию эволюции поверхности плоского диска из ковкого металла при изотропной бомбардировке частицами песка. Первоначальная форма зерен золота, встречающихся в природе, в большинстве случаев имеет форму плоской пластины (чешуйчатую форму). При пневмосепарации окружающие кусок золота песчинки непрерывно бомбардируют его и изменяют форму. Изменение формы также может быть обусловлено соударением о стенки устройства пневмосепарации. Золото имеет наибольшую ковкость, поэтому при моделировании можно использовать модель пластической деформации. При пневмосепарации песчинки около рассматриваемого куска золота из-за разности скоростей меняют направления движений, и происходят многочисленные столкновения между собой, с куском золота и со стенкой устройства. В то же время рассматриваемый кусок так же меняет направление движения, кувыркается. Таким образом, происходит хаотическая, случайная бомбардировка поверхности золотого куска окружающими песчинками. Поэтому можно сказать, что происходит однородная изотропная бомбардировка поверхности золотого куска окружающими песчинками. В большинстве случаев после процесса обработки куски золота приобретают тороидальную форму [1-3]. Тороидальная форма куска золота имеет оптимальную гидравлическую крупность при обогащении, поэтому задача определения времени образования тора является актуальной. В настоящей работе разработана модель динамики образования тороидальной формы куска металла. Определено максимальное значение деформируемой поверхности, получена теоретическая зависимость площади деформируемой поверхности от времени бомбардировки. Получено обыкновенное дифференциальное уравнение для деформируемой поверхности тела, решение которого произведено численным методом Рунге-Кутты. Результаты исследования могут быть использованы при математическом моделировании процесса образования тороидальной формы зерен золота при обогащении.

Литература

- Осипов Д.А., Филиппов В.Е., Матвеев А.И. Экспериментальное изучение деформации ковких частиц в центробежной мельнице. ЦМВУ-800. Горный информационно-аналитический бюллетень.-№.10 М: МГГУ 2012. С. 233-237.

- Осипов Д.А., Яковлев Б.В., Филиппов В.Е.. Моделирование деформации частиц золота в центробежной мельнице ЦМВУ-800. Cб. материалов Конгресса обогатителей стран СНГ. 2015. Т.1.

- Осипов Д.А., Филиппов В.Е. Экспериментальное изучение характера деформации частиц в дробильной установке Комаровского (УКОРП). Горный информационно-аналитический бюллетень.-№.12 М: МГГУ, 2008. - С. 296-300.