Спектрально-люминесцентные свойства растворов комплексов самария с органическими лигандамиНикольский К.С.1, Харчева А.В.2,

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

Е-mail: nikolskykirill@gmail.com

Методы визуализации в биологии и медицине являются важнейшими инструментами для получения информации о структурных и функциональных свойствах живых клеток и организмов. Для усовершенствования этих методов существует необходимость создания новых маркеров со специфическими характеристиками. Люминесцентные комплексы ионов трехвалентных лантаноидов с органическими лигандами имеют большое значение для биомедицинских применений из-за времени жизни люминесценции в миллисекундном диапазоне, узкой полосы излучения, высокого соотношения сигнал-шум и минимального фотоповреждения биологических образцов [1].

В работе изучены спектрально-люминесцентные свойств растворов комплексов самария в зависимости от типа лиганда, в работе исследовались комплексы на основе 2,2’-бипиридил-6,6’ дикарбоксанилидов [2]. Для спектральных  измерений использовались спектрофотометр Hitachi U-1900 и флуориметр Hitachi F-7000, квантовый выход люминесценции измеряли методом эталонного соединения.

Рис.1 Спектры люминесценции растворов комплексов Sm(Ⅲ), длина волны возбуждения λex=350 нм.

Эксперимент показал, что растворы комплексов Sm(Ⅲ) в ацетонитриле поглощают свет в УФ области - в районе 310-320 нм в зависимости от типа заместителя в лиганде. Для всех комплексов Sm(Ⅲ) характерные длины волн испускания оказались равны 565, 597, 605, 645 и 654 нм, соответствующие различным энергетическим переходам, а интенсивность линий в спектрах испускания люминесценции продемонстрировала зависимость от типа лиганда. Наиболее интенсивный максимум находится на длине волны 605 нм, за счет чего мы наблюдаем красную люминесценцию при возбуждении в УФ диапазоне.

При измерении спектров возбуждения люминесценции комплексов в растворах и в твердом виде не происходит сдвигов максимумов, что говорит о том, что комплекс находится в одной и той же конформации в растворе и в порошке

Комплексы самария не обладают фосфоресценцией в миллисекундном диапазоне. Для исследованных комплексов самария характерен квантовый выход люминесценции порядка 1%. Самым низким квантовым выходом (0,14%) обладает комплекс BiPy2,4diMeSm, самым высоким (1,0%) BiPy6MePySm. Кроме того, при уменьшении концентрации комплекса в растворе, происходит увеличение квантового выхода люминесценции, что может быть связано с концентрационным тушением люминесценции.

Результаты экспериментов демонстрируют, что комплексы самария имеют большой потенциал в качестве биологических маркеров для различных применений. Дальнейшее изучение связи между структурой органических лигандов и схемой энергетических переходов в Sm(Ⅲ) даст возможность найти наиболее эффективные сочетания лантанидов  с органическими лигандами [4].

За помощь в подготовке доклада авторы выражают благодарность с.н.с. Н.Е.Борисовой, ст. преподавателю А.В.Иванову (кафедра органической химии химического факультета МГУ) и доценту кафедры общей физики физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова С.В.Пацаевой. Работа выполнена при финансовой поддержке соглашения с Минобрнауки РФ RFMEFIBBB14X0211.

Литература

1. Kharcheva A.V., Ivanov A.V., Borisova N.E., Kaminskaya T.P., Patsaeva S.V., Popov V.V., Yuzhakov V.I., Luminescent solutions and films of new europium complexes with chelating ligands// Proc. SPIE 2015 9448,  P. 11-13.

2. - Borisova N.E., Kostin A.A., Eroshkina E.A., Reshetova M.D., Lyssenko K.A., Spodine E.N., Puntus L.N., Lanthanide Complexes with Tetradentate N,N′,O,O′-Dipyridyl-Based Ligands: Structure, Stability, and Photophysical Properties, European Journal of Inorganic Chemistry  2014 P.2219–2229.

3. Bakier E., Abdel-Mottaleb M. S. A., Factors affecting light energy transfer in some samarium complexes// International journal of photoenergy 2005 V.7,P. 51-58.