Люминесценция свинцовых активных центров в стеклах SiO2

в видимой и ближней ИК области

Харахордин1* А.В., Соколов1 В.О, Плотниченко1 В.Г., Лаптев2 А.Ю., Гурьянов2 А.Н.

1 Научный Центр Волоконной Оптики Российской Академии Наук, Москва, Россия

2 Институт Химии Высокочистых Веществ Российской Академии Наук, Нижний Новгород, Россия

* E-mail: kharakhordin@fo.gpi.ru

Стекла, легированные висмутом, представляют собой новый класс оптически активных материалов, обладающих широким спектром люминесценции в ближнем ИК диапазоне длин волн. Возможность создания лазеров и оптических усилителей, работающих в этом диапазоне на основе таких стекол привлекает к ним значительное внимание в связи с перспективой их использования в волоконно-оптических линиях связи.

Легирование стекла другими элементами, близкими к висмуту по положению в периодической системе и обладающих близкими свойствами, может дать дополнительную информацию о природе висмутовых центров ИК люминесценции и возможность разработки новых активных материалов для использования в волоконной оптике. В первую очередь к таким элементам относится свинец.

В работах [1–3] наблюдалась ИК люминесценция в области 1.1–1.2 µm и вблизи 1.4 µm в волоконных световодах на основе кварцевых и германат-силикатных стекол, легированных свинцом, заготовки для которых изготавливались методом MCVD. Другими примерами наблюдения ИК люминесценции в области 1.1–1.2 µm в стеклах, легированных свинцом, являются работы [4] (стекла GeO2:Pb) и [5] (стекла 7GeO2–AlF3:Pb). Никаких обоснованных моделей свинцовых центров ИК люминесценции в перечисленных работах не предлагалось.

Для исследований использовались заготовки для световодов, изготовленные MCVD-методом, с сердцевиной из стекла SiO2, легированного свинцом. Введение свинца осуществлялось по растворной технологии. Пористый слой SiO2 пропитывался раствором нитрата свинца Pb(NO3)2, избыток раствора удалялся и производилась осушка слоя от растворителя.

| № | Обозна-чение | Концентрация свинца, вес.% | Атмо-сфера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1LSO | 0.0045 | O2 |
| 2 | 2LSHe | 0.005 | He |
| 3 | 3LSO | 0 | O2 |
| 4 | 4LSN | 0.36 | N2 |
| 5 | Z | < 0.07 | Ar |
| 6 | 6LSH | 0.01 | H2 |

Таблица 1. Исследованные образцы 	Рис.1 Поглощение в исследованных образцах

В таблице 1 приведены: обозначение исследованных образцов заготовок, концентрация свинца в их сердцевине и атмосфера, в которой схлопывалась данная заготовка. Для сравнения, в качестве контрольных, использовались образцы, вырезанные из заготовки, полученной без введения в ее сердцевину свинца (3LSO), и образец Z с введенным в него свинцом, любезно предоставленный авторами работы [2].

| Рис. 2. Видимая люминесценция при возбуждении 250 нм(а-6LSH, b-4LSN) | Рис. 3. ИК люминесценция при возбуждении 320 нм (а-6LSH, b-4LSN) |
| --- | --- |

Экспериментальное изучение спектров поглощения (пропускания) (Рис. 1), люминесценции и возбуждения люминесценции стекол SiO2:Pb показало, что при относительно низком содержании PbO (~0.1 вес.%) в этих стеклах наблюдается видимая люминесценция (Рис. 2) в областях 300-450 и 500-600 нм и ИК люминесценция (Рис. 3) в областях 850-950, 1000-1200 и 1300-1400 нм

Наибольшая интенсивность ИК люминесценции наблюдалась в образцах, при изготовлении которых использовалась атмосфера водорода.

Результаты расчетов позволяют предположить, что люминесценция в области 300-450 нм обусловлена трех- и двухкоординированными атомами Pb, в области 500-600 нм — двухкоординированными атомами Pb. ИК люминесценция в области 1000-1200 нм может быть обусловлена центром, представляющим собой междоузельный ион Pb+ в сетке SiO2, а в областях 850-850 нм и 1300-1400 нм — центром, представляющим собой комплекс, образованный междоузельным атомом Pb0 и двумя кислородными вакансиями.

Литература

1. I. A. Bufetov, S. V. Firstov, V. F. Khopin, A. N. Abramov, A. N. Guryanov, E. M. Dianov, "Luminescence and optical gain in Pb-doped silica-based optical fibers," Opt. Express 17(16), 13487-13892 (2009)

2. A. S. Zlenko, S. V. Firstov, K. E. Riumkin, V. F. Khopin, L. D. Iskhakova, S. L. Semjonov, I. A. Bufetov, E. M. Dianov, "Optical properties of IR-emitting centres in Pb-doped silica fibres," Quant. Electronics 42(4), 310-314 (2012)

3. А. С. Зленко, ”Изготовление и спектроскопическое исследование волоконных световодов из кварцевого стекла, легированного висмутом или свинцом.” Дисс. канд. физ.-мат. наук. Москва (2014)

4. M. Y. Sharonov, A. B. Bykov, V. Petricevic, R. R. Alfano, "Spectroscopic study of optical centers formed in Bi-, Pb-, Sb-, Sn-, Te-, and In doped germanate glasses," Opt. Lett. 33(18), 2131-2133 (2008)

5. M. A. Hughes, R. M. Gwilliam, K. Homewood, B. Gholipour, D. W. Hewak, T.-H. Lee, S. R. Elliott, T. Suzuki, Y. Ohishi, T. Kohoutek, R. J. Curry, "On the analogy between photoluminescence and carrier-type reversal in Bi- and Pb-doped glasses," Opt. Express 21(7), 8101-8115 (2013)