Эллипсометрия серебряных поверхностей различной

степени шероховатости

Цибульникова А.В.1, Слежкин В.А. 2, Брюханов В.В. 3

1соискатель, 2канд. хим. наук, 3доктор физ.-мат. наук

1, 2ФГБОУ ВПО КГТУ, 3БФУ им.И.Канта, Калининград, Россия 
E–mail: anna.tsibulnikova@mail.ru

Методы эллипсометрии в настоящее время нашли свое широкое применение в области исследования оптических свойств различных слоистых и тонкопленочных структур [1].

В данной работе проведено исследование серебряных поверхностей, полученных методом электрохимического осаждения медной пластины в электролите серебрения, с различной степенью шероховатости. Исследования проводились для образцов с анодным растворением осажденной поверхности на глубину δ=0,25 мкм, 0,75 мкм, 1 мкм. Представляло интерес рассмотреть функции действительной и мнимой части диэлектрической проницаемости данных образцов и зависимости углов эллипсометрии с целью определения оптических особенностей.

Измерения проводили на эллипсометре AUTO SE Spectroscopic фирмы HORIBA and Jobin Yvon (Франция) при комнатной температуре.

На рисунке 1 представлена зависимость углов эллипсометрии для исследуемых серебряных поверхностей.

Рис. 1. Зависимость углов эллипсометрии для шероховатых анодно растворенных серебряных поверхностей: 1 – 0,25 мкм; 2 - 0,75 мкм; 3 -1 мкм.

Из рисунка видно, что область существования эллипсометрических углов для шероховатых анодированных поверхностей различна. Это свидетельствует о значительном различии в отношении коэффициентов отражения p и s-поляризации

( |rp|/|rs| ). Следует отметить, что область значений углов Ψ для серебряной поверхности без анодного растворения  лежит в пределах 35°-38° при   75°≤ Δ≤120°.

Работа выполнена в рамках Госзадания Минобрнауки № 3.809.2014/K.

Литература

- Швец В.А., Спесивцев Е.В., Рыхлицкий С.В., Михайлов Н.Н. Эллипсометрия – прецизионный метод контроля тонкопленочных структур с субнанометровым разрешением // Российские нанотехнологии. – 2009. – Т.4. - № 3. С.72-84.