Перспективы использования коллоидных нанокристаллов различной геометрии в органических свеитоизлучающих диодах

Соловей В.Р.1), *, Селюков А.С.2), Ващенко А.А.3), Амброзевич С.А.3)

1)студент, факультет ПФЭ, ФГАОУ ВПО Московский физико-технический институт (ГУ), Долгопрудный, МО, Россия

2)аспирант, отдел люминесценции ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3)старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, отдел люминесценции ФГБУН Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

*E-mail: valentinsr@mail.ru

В последние десятилетия огромное внимание уделяется поиску новых материалов, перспективных для использования в качестве активных слоёв в составе различных фотонных и оптоэлектронных устройств. Особый интерес среди таких устройств вызывают гибридные органо-неорганические светоизлучающие диоды (OLEDs), в которых роль центров излучательной рекомбинации выполняют коллоидные полупроводниковые нанокристаллы. Оптические свойства этих наночастиц можно варьировать в достаточно широких пределах за счёт квантоворазмерного эффекта, а также изменения их геометрии. К отличительным оптическим особенностям полупроводниковых нанокристаллов относятся узкие линии межзонной люминесценции, малые времена релаксации электронного возбуждения и высокий квантовый выход. Кроме того, коллоидные наночастицы растворяются в ряде органических растворителей, а также в воде, что позволяет легко наносить их на различные подложки, тем самым упрощая и удешевляя процесс изготовления устройств с их использованием.

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции a-квантовых точек CdSe/CdS, b-нанопластин CdSe, c-тетраподов CdTe/CdSe.

Целью настоящей работы являлось исследование оптических свойств полупроводниковых нанокристаллов различной геометрии и состава: сферические нанокристаллы (квантовые точки, QDs) CdSe/CdS [2] типа ядро/оболочка, плоские нанокристаллы (нанопластины, NPLs) CdSe [1] и разветвлённые кристаллы (тетраподы) CdTe/CdSe [3] типа ядро/оболочка. Также была рассмотрена возможность их применения в качестве материала активного излучающего слоя в составе гибридных органо-неорганических светоизлучающих диодов.

Результаты исследований методами просвечивающей электронной микроскопии (TEM) показали, что квантовые точки CdSe/CdS имели средний размер 3.8 нм, латеральные размеры нанопластин CdSe составляли 70-200 нм, а толщина 1.2 нм, для тетраподов CdTe/CdSe длина лучей 8 нм, а их средний диаметр – 5 нм.

Спектры фотолюминесценции изученных наночастиц, полученные при комнатной температуре, показаны на рис. 1. Обнаружено, что квантовые точки CdSe/CdS (a), нанопластины CdSe (b) и тетраподы CdTe/CdSe (c) имеют максимумы люминесценции на длинах волн λ=626, 508 и 610 нм соответственно, при этом ширина спектров на полувысоте (FWHM) составила ΔλFWHM=40, 15 и 50 нм. Спектральные исследования показывают, что нанопластины обладают наиболее узкой линией межзонной люминесценции, что связано с фактическим отсутствием у них разброса по толщине. Именно это пространственное направление отвечает за возникновение в них квантово-размерного эффекта. В спектрах фотолюминесценции квантовых точек и тетраподов, в свою очередь, проявляется эффект неоднородного уширения линии излучения, к которому в случае тетраподов добавляется уширение, связанное с искажением краёв валентной зоны и зоны проводимости, вызванным механическими напряжениями, обусловленными несовпадением постоянных решётки ядра и лучей/оболочки. Кроме того, было обнаружено, что тетраподы CdTe/CdSe обладают наименьшим квантовым выходом фотолюминесценции среди вышеперечисленных нанокристаллов при одинаковых условиях возбуждения, поэтому для дальнейшего изучения электролюминесцентных свойств были выбраны только квантовые точки CdSe/CdS и нанопластины CdSe.

Рис. 2. Спектры электролюминесценции a-сферических нанокристаллов CdSe/CdS и b-плоских нанокристаллов CdSe.

Для исследования электролюминесценции с участием сферических нанокристаллов CdSe/CdS и планарных нанокристаллов CdSe были изготовлены два прототипа OLED со следующими структурами: ITO/PEDOT:PSS/TPD/QDs/Alq3/Al (QD-OLED, рис. 2a) и ITO/PEDOT:PSS/TPD/ NPLs/TAZ/Al (NPL-OLED, рис 2b). Спектры электролюминесценции QD-OLED и NPL-OLED, полученные при рабочем напряжении 5.5 В, имеют максимумы в области λ~625 и 515 нм, при этом их ширина  ΔλFWHM ~60 и 110 нм, соответственно. Следует отметить, что максимум электролюминесценции нанопластин сдвинут в красную область спектра относительно фотолюминесценции на величину Δλ~7 нм. Это может быть объяснено эффектом Штарка, возникающим в наноразмерных структурах при приложении внешнего электрического поля. Для сферических нанокристаллов этот эффект, по-видимому, не так ярко выражен из-за их геометрии. Тот факт, что электролюминесценция нанопластин уширена сильнее по сравнению с квантовыми точками предположительно связан с неоднородностью расположения анизотропных планарных нанокристаллов относительно направления приложенного поля.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что квантовые точки CdSe/CdS и нанопластины CdSe могут быть успешно применены в качестве активных люминесцентных слоев в составе гибридных органических светоизлучающих диодов.

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента РФ, гранта Президента РФ МК-7514.2015.2 и гранта РФФИ 16-32-00426 мол_а.

1.	S. Ithurria and B. Dubertret, Quasi 2D colloidal CdSe platelets with thicknesses controlled at the atomic level // J. Am. Chem. Soc., 2008, № 130(49) pp. 16504–16505.

2.	R.B. Vasiliev, D.N. Dirin and A.M. Gaskov, Semiconductor nanoparticles with spatial separation of charge carriers: synthesis and optical properties // Russ. Chem. Rev., 2011, № 80(12), pp. 1139–1158.

3.	R.B. Vasiliev, D.N. Dirin, M.S. Sokolikova, S.G. Dorofeev, A.G. Vitukhnovsky and A. M. Gaskov, Growth of near-IR luminescent colloidal CdTe/CdS nanoheterostructures based on CdTe tetrapods  // Mendeleev Comm., 2009, № 19(3), pp. 128–130.