Доплеровские измерения разлета дисперсной фазы при ударно-волновом воздействии: эксперимент и теория.

Кондратьев Арсений Николаевич

Аспирант, младший научный сотрудник

ФГУП ВНИИА имени Н. Л. Духова, Москва, Россия

E-mail: an.kondratev@physics.msu.ru

Моделирование процессов образования частиц микронного размера, вылетающих из ударно-нагруженных металлических образцов, на сегодняшний день является одним из ключевых направлений исследований, проводимых в ядерных центрах России и США [2, 3]. В настоящее время для изучения характеристик образующейся при разрушении дисперсной фазы широко применяется доплеровская лазерная интерферометрия (Photon Doppler Velocimetry – PDV) – универсальный интерферометрический метод исследования динамики быстропротекающих процессов, имеющий целый ряд преимуществ, в числе которых универсальность, технологичность и дешевизна используемых компонентов [4].

В докладе изложена теоретическая интерпретация данных PDV-измерений дисперсной фазы. Наблюдаемые на фотодетекторе биения представляются как функция взаимной когерентности многократно рассеянного поля, для которой решается транспортное уравнение [1]. Справедливость интерпретации интенсивности сигнала PDV-измерений дисперсной фазы как временного коррелятора рассеянного поля демонстрируется на примере результатов Фурье-анализа и статистической обработки экспериментальных данных, указывающих на спекловую структуру сигнала. Исследованы решения, полученные из моделей двухпотокового приближения [1] и изотропного рассеяния в рамках плоской геометрии для автомодельных сред с произвольным пространственным распределением плотности.

Предложенный подход позволяет получить решение обратной задачи в виде оптических характеристик дисперсной фазы. В качестве примера представлены оценки таких характеристик в экспериментах с различными значениями давления ударной волны при выходе на поверхность исследуемого образца.  Обнаружены качественные изменения в спектрах в зависимости от оптической толщины дисперсной фазы. Полученные данные дают основание для дальнейшего развития предложенного подхода к интерпретации результатов доплеровских измерений параметров пыления металлических образцов.

Литература

- Исимару А., Распространение и рассеяния волн в случайно-неоднородных средах, т. 1, 2 (Мир, 1981).

- Огородников В. А., Иванов А. Г., Михайлов А. Л. и др., «О выбросе частиц со свободной поверхности металлов при выходе на нее ударной волны и методах диагностики этих частиц», ФГВ, 1998, т.34, №6, 103-107.

- W. T. Buttler, M. B. Zellner, R. T. Olson et al., “Dynamic comparisons of piezoelectric ejecta diagnostics”, Journal of Applied Physics 101, 063547 (2007).

- O. T. Strand, D. R. Goosman, C. Martinez, “Compact system for high-speed velocimetry using heterodyne techniques”, Rev. Sci. Instruments 77, 083108 (2006).

- A. R. Valenzuela, S. A. Clarke, G. Rodriguez, “Nanoscale topography of dynamic surfaces with ultrafast time resolution”, Applied Optics, vol. 47, no. 28 (2008).