Определение параметров крутильной системы по модулю сдвига и коэффициенту гистерезисных потерь

Самсонов Д. А.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: samson.samson.samson@gmail.com

Диссипативные процессы в колебательных системах относятся к одному из дестабилизирующих факторов. В идеальном случае остаётся единственный канал диссипации энергии, обусловленный рассеянием энергии при деформациях упругого элемента вследствие несовершенства его упругости. В микрообъёмах материала происходит пластическая деформация. Она ведёт к необратимым потерям запасённой энергии осциллятора. Степень несовершенства упругости материала формально характеризуется коэффициентом гистерезисных потерь . Он определяет постоянную долю диссипируемой энергии от всей работы, затраченной на деформирование материала. Независимость гистерезисных потерь от скорости деформации упрощает рассмотрение системы.

Момент инерции шарового груза диаметром  и массой

.

Жёсткость нити подвеса с модулем сдвига , диаметром ,  длиной

.

Период крутильных колебаний

.

Ограниченная коэффициентом гистерезисных потерь  в нити подвеса добротность крутильной системы

.

Ограниченная трением шарового груза диаметром  о воздух с вязкостью  добротность крутильной системы с периодом колебаний

,	.

Добротность крутильной системы

.

При закручивании на угол  относительная деформация нити

.

Постоянная времени крутильных колебаний

.

По модулю сдвига можно рассчитать модуль Юнга

,

где  – коэффициент Пуассона.

Жёсткость нити сечением  на удлинение

.

Тогда частота продольных колебаний

.

Постоянная времени продольных колебаний струны

.

Частота струнных колебаний ( – плотность материала нити)

.

Жёсткость нити при струнных колебаниях

.

Постоянная времени струнных колебаний

.

Расстояние от верхней точки крепления нити до центра масс шаровых грузов оставляет величину

,

где  – расстояние от нижнего зажима нити длиной  до поверхности груза диаметром . Жёсткость крутильной системы при качаниях

.

Период качаний

.

Добротность качаний

.

Время релаксации качаний

.

Расчёт добротности крутильных систем позволяют проводить оперативные оценки коэффициента гистерезисных потерь на широком круге материалов. Вязкое трение о воздух ограничивает возможности такого метода. При равномерном вращении шарового тела в воздушной среде такие потери рассчитываются строго. В режиме колебаний рассчитать потери значительно сложнее. В данной работе приведена оценочная формула для расчёта потерь о воздух.