Исследование фазового состава тонких плёнок полиморфного кремния методом рамановской спектроскопии

Кошевой В.Л.1, Белорус А.О.2, Левицкий В.С.2, Пщелко Н.C1

Аспирант, аспирант, аспирант, заведующий кафедрой д.т.н. профессор

1Национальный Минерально-Сырьевой университет “Горный”,

факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин, Санкт – Петербург, Россия

2Санкт-Петербургский Электротехнический университет “ЛЭТИ”,

факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: k2446@yandex.ru, mop92@mail.com, lev-vladimir@yandex.ru, nikolsp@mail.ru

В результате проведенных в последние годы исследований установлено, что так называемый гидрогенизированный полиморфный кремний (pm-Si:H) — материал, представляющий собой кремниевую аморфную матрицу с небольшой долей ( не более 10 − 15% ) нанокристаллических включений, характеризуется лучшими фотоэлектрическими свойствами и большей стабильностью электрофизических параметров при длительном освещении межзонным светом по сравнению с аморфным гидрогенизированным кремнием (a-Si:H). Предполагается, что наличие в структуре аморфного кремния нанокристаллов (nc-Si) и наноразмерных кластеров уменьшает степень беспорядка в расположении атомов в материале, приводя к увеличению подвижности носителей заряда, длины их амбиполярной диффузии и к значительному уменьшению плотности состояний дефектов в щели подвижности [1-9].

Пленки аморфного кремния с нанокристаллическими включениями (полиморфный кремний, pm-Si:H) в одном процессе осаждались на стеклянную и кремниевую подложку.

Рамановские спектры регистрировались в геометрии обратного рассеяния при комнатной температуре на спектрометре LabRam HR800, совмещенном с конфокальным микроскопом (производство фирмы Jobin-Yvon Horiba). В качестве источников возбуждения использовались вторая гармоника Nd:YAG-лазера (длина волны излучения 532 нм). Лазерный луч фокусировался в пятно диаметром ~1–2 мкм на поверхности образца. Типичная плотность мощности не превышала 5 кВт/см2, чтобы избежать влияния лазерного воздействия на структуру исследуемых объектов.

Так же рамановские спектры исследуемых образцов регистрировались как при фокусировке лазерного излучения непосредственно на поверхность пленки, так и при фокусировке лазерного излучения на тыльную сторону пленки через прозрачную стеклянную подложку. На рисунке 1 представлена методика снятия рамановских спектров.

а) 			                                          б)

Рисунок 1. Методика снятия рамановских спектров: a) со стороны слоя, б) со стороны подложки.

При напылении пленок на интерфейсе с подложкой формируется слой нанокристаллов кремния, диаметром 4-6 нм и фазовым составом, не зависящим от толщины пленки. Увеличение толщины пленки приводит к заращиванию слоя нанокристаллов кремния полностью аморфной пленкой. Результаты исследования рамановских спектров показывают, что полученные пленки имеют неоднородную структуру. На интерфейсе с подложкой образуются нанокристаллы кремния различного размера. Так же было установлено, что при увеличении давления в реакционной камере при росте плёнок происходит уменьшение размеров кристаллов. Увеличение мощности разряда в плазме приводит к увеличению размеров получаемых нанокристаллов. Увеличение разбавления водородом при процессе роста плёнок полиморфного кремния приводит к увеличению размеров нанокристаллов в плёнке.

Литература

1. Хенкин М.В., Емельянов А.В., Казанский А.Г., Форш П.А., Кашкаров П.К. “Влияние условий получения пленок полиморфного кремния на их структурные, электрические и оптические свойства” Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 9

2. Костров Н.Е., Емельянов А.В., Петрова Н.Н. “ Особенности структуры и дефектных состояний в пленках полиморфного гидрогенизированного кремния” Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

3. Vink R. L. C., Barkema G. T., van der Weg W. F. // Phys. Rev. B. 2001. Vol. 63. P. 115210-1-115210-6.

4. Li Zh., Li W., Jiang Ya, Cai H., Gong Yu., He J. // J. Raman Spectrosc. 2011. Vol. 42. P. 415-421.

5. Е.В. Астрова, Г.В. Ли, А.В. Парфеньева, А.М. Румянцев, В.В. Жданов, С.И. Павлов, В.C. Левицкий, Е.И. Теруков, В.Ю. Давыдов // Журнал технической физики, 2015, том 85, вып. 4.

6. Maley N., Beeman D., Lannin J. S. // Phys. Rev. B. 1988. Vol. 38. P. 10611-10622.

7. H. Richter, Z.P. Wang, L. Ley. // Solid State Commun. 39, 625 (1981).

8. H. Campbel, P.M. Fauchet // Solid State Commun. 58(10), p. 739 (1984).

9. Левицкий В.С. // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – 2013. – № 3. –С. 3-8.