Исследование структуры высокочистого гадолиния методом атомно-силовой микроскопии

Четырбоцкий В.А.1, Чжан В.Б.2

студент, аспирантка

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2 Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: vel4232@gmail.com

В данной работе методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) проведены исследования структурных особенностей рельефа образцов с микро- и нанометровым разрешением. В качестве объекта исследования был выбран гадолиний коммерческой марки (GdM-1), который был очищен методом вакуумной дистилляции. Полученный металл имел низкую концентрацию газообразующих элементов (10-2-10-3 вес.%), при этом его чистота (по отношению к содержанию 73 элементов-примесей) составила 99.96 вес.%. Образцы для исследования были вырезаны из центральной части дистиллята Gd,  а также из его периферийных участков.

Измерение особенностей топографии методом АСМ позволяет воспроизводить трехмерную структуру поверхности с пространственным разрешением меньше десяти нанометров. Метод основан на измерении Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий между острым зондом микроскопа и поверхностью образца, поэтому в процессе исследований поверхность не модифицируется, более того, не требуется специальной подготовки образцов перед исследованием.

Топография поверхностной структуры образцов гадолиния была получена на сканирующем зондовом микроскопе SMENA-A (ЗАО «НТ-МДТ», Россия). Сканирование поверхности осуществлялось в полуконтактном режиме, кремниевыми зондами NSG01/FeNi (ЗАО «НТ-МДТ», Россия), резонансной частотой 137.39 kHz.

Измерения проводились в двух разных масштабах: микронном, при размере скана более 50 х 50 µm, и наномасштабе, при котором размер исследуемой области составлял порядка 1.5 х 1.5 µm. Визуализация топографии на микронном масштабе позволяет провести корреляцию структурных особенностей топографии поверхности, размеры которых составляют единицы и десятки микрон. Исследования на наномасштабе делают возможным визуализацию особенностей рельефа поверхности, по размерам сравнимых с радиусом кривизны острия кантилевера атомно-силового микроскопа. АСМ исследование показало, что осаждение металла из газовой фазы привело к образованию холмистой поверхности, перепад высот между холмами находится в диапазоне между 20 и 80 нм, что соответствует минимальному размеру зерна 40 нм. Морфология поверхности дистиллята Gd показывает, что металл состоит из удлиненных столбчатых кристаллитов выросших по отношению к поверхности в виде игольчатых кристаллов с поперечными размерами от 0.5 до 2.5 мкм, внедренных в наноразмерную зёренную матрицу. Средний размер зерна был оценен как 200 нм.

Таким образом, разрешающая способность метода позволяет в нанометровом масштабе оценить структурные особенности поверхности, а также в последствие проанализировать их влияние на функциональные свойства исследуемых материалов.

Авторы выражают благодарность чл.-корр. РАН Бурханову Г.С., д.ф.-м.н. Терёшиной И.С., заведующему кафедрой физики твердого тела проф. Илюшину А.С., к.ф.-м.н. Каминской Т.П. за содействие в работе.

Работа поддержана грантом РФФИ  № 16-03-00612.