Влияние ПАВ на свойства квантовых точек CdS при микроволновом синтезе

Шагинян Анаида Луспароновна

Студент

Южный федеральный университет, 
МИЦ «Интеллектуальные материалы», Ростов-на-Дону, Россия
E–mail: annnuta008@yandex.ru

Квантовые точки (КТ) – это полупроводниковые наночастицы размерности нуль, т.е. ведущие себя как отдельные атомы. Они обладают уникальными оптическими свойствами, и находят применение в качестве элементов дисплеев нового типа, солнечных батарей и светодиодов. Не менее увлекательно их применение в качестве люминесцентных маркеров в биологии и медицине для диагностики раковых опухолей. Для адресной доставки КТ в пораженные клетки используют сопряженные вещества – биологические молекулы и их фрагменты. Стабилизация и функционализация КТ достигается их покрытием поверхностно-активными веществами  (ПАВ)[1].

В представленной работе мы синтезировали CdS КТ, покрытые двумя разными поверхностно-активными веществами, и исследовали их морфологические и оптические свойства. КТ были получены методом микроволнового нагрева реакционной смеси, позволяющем безопасно проводить синтез при большей температуре и скорости реакции, чем в случае обыкновенного гидротермального синтеза. В качестве ПАВ брались диоктил натрий сульфосукцинат (DS) и бипиридин (BP) в разных количествах для выявления возможного их влияния на свойства полученных CdS КТ.

Образцы синтезированных CdS КТ были охарактеризованных комплексом структурных и спектроскопических методов. Рентгенограммы порошковой дифракции позволили идентифицировать кристаллическую фазу и оценить размеры кристаллитов (по формуле Шеррера). Спектры в инфракрасном диапазоне[2] подтвердили наличие ПАВ в образцах, а ширина запрещенной зоны КТ была рассчитана по спектрам оптического поглощения. Метод рентгено-флуоресцентного анализа был использован для оценки процентного вклада элементов в полученные композиции. Изображения просвечивающего электронного микроскопа дали возможность выявить тенденции в размерах частиц и степени агломерации в зависимости от количества ПАВ. Также были измерены спектры флуоресценции полученных образцов.

По проведенным исследованиям были предложены возможные механизмы образования частиц и влияния ПАВ на их протекание. Обнаружено, что использование DS приводит к появлению преимущественно одиночных частиц, в то время как введение BP способствует агломерации. Отметим, что BP способен образовывать замкнутые циклические структуры с атомами кадмия, что может приводить к формированию в образцах с этим ПАВ объемных структур, не содержащих КТ. Полученные КТ имеют хороший потенциал для использования в биологии и медицине в качестве маркеров[3].

Работа выполнена при поддержке грантом Минобрнауки «Компьютерный нанодизайн, синтез и диагностика квантовых наноструктур», проектная часть госзадания No. 16.148.2014/K.

Литература

- Васильев, Р.Б. Квантовые точки: синтез, свойства, применение/ Р.Б. Васильев, Д.Н. Дирин. - М: ФНМ МГУ, 2007.

- Bel Haj Mohamed N., Haouari M., Zaaboub Z., Hassen F., Maaref H., Ben Ouada H.  // J. Phys. Chem. Sol. 2014. V.75. P.936–944.

- Santos J. C. C., Mansur A. A. P., Mansur H. S.  // Molecules 2013. V.18, P.6550-6572.