Структурообразование секторообразных дендронов на основе тетраметиламмониевых солей 3,4,5-трис(алкилокси)бензолсульфоновой кислоты 
в конденсированном состоянии и на межфазных границах

Ступников А.А.

Аспирант

Московский технологический университет, институт тонких химических технологий, Москва, Россия

E-mail: gnubio@ya.ru

Актуальной областью современной химии является исследование процессов самоорганизации биоподобных систем , что поможет сформулировать принципы получения супрамолекулярных структур с заданными свойствами [1, 2].

Данная работа продолжает цикл исследований самоорганизации секторообразных дендронов на основе солей трис(алкилокси)бензолсульфоновой кислоты. Объектами исследования являлись тетраметиламмониевые соли 3,4,5-трис(алкилокси)-бензолсульфоновой кислоты с длинами алкильных окончаний n=12, 16 и 18 метиленовых единиц, BSAMe 12, BSAMe 16 и BSAMe 18 соответственно.

Фазовое поведение тетраметиламмониевых солей 3,4,5-трис(додецилокси)бензолсульфоновой кислоты характеризуется наличием большого числа переходов. Исследование методом поляризационной оптической микроскопии показало, что для образца BSAMe 12 при 110 °C наблюдается фокально-коническая текстура, характерная для высокотемпературной колончатой мезофазы. У образца BSAMe 16 при охлаждении от 116 °C до 54 °C наблюдается появление исчерченности на микрофотографиях, что соответствует переходу в упорядоченную колончатую мезофазу. Для BSAMe 18 на микрофотографиях при 55 °C наблюдается мозаичная текстура, указывающая на образование смектической мезофазы. Температура в 180−200 °C соответствует температуре изотропизации данных тетраметиламмониевых солей. По результатам исследования рентгеновским рассеянием в малых углах было определено, что для тетраметиламмониевых солей 3,4,5-бензолсульфоновой кислоты характерна смектическая мезофаза при комнатной температуре.

Для исследуемых тетраметиламмониевых солей 3,4,5-трис(алкилокси)-бензолсульфоновой кислоты методом Ленгмюра-Блоджетт были получены пленки на кремниевых и слюдяных подложках. Из полученных изотерм поверхностного давления было выявлено, что для BSAMe 18 и BSAMe 16 площадь, приходящаяся на молекулу в точке коллапса пленки, соответствует площади поперечного сечения трех алкилокси-цепей. Для додецилокси производных характерна двухступенчатая изотерма поверхностного давления, обусловленная переходом из жидко-расширенного в жидко-конденсированное состояние.

Выражаю благодарность д.х.н. С.Н. Чвалуну, к.х.н. Ю.Н. Малаховой, к.ф.-м.н. А.В. Бакирову, к.ф.-м.н. М.А. Щербине за помощь в проведении экспериментов и дискуссии.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-03-05919 а

Список использованной литературы

1. Jasty S. Introduction to molecular self-assembly // Material Matters. 2006. V. 1. P. 3.

2. Mülhaupt R. Bioinspired macromolecular chemistry–paying tribute to the pioneering advances of Hermann Staudinger and Helmut Ringsdorf // Macromolecular Chemistry and Physics. Special Issue: Bioinspired Macromolecular Chemistry. 2010. V. 211. P. 121–126.