Зеленый метод синтеза полиэфирных смол

Шишлова Я.К., Тягунова О.А.

Студент

Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, РК Казахстан

E–mail: khrustalev@bk.ru

Полиэфиры, синтезируемые на основе фталевой кислоты (или фталевого ангидрида) находят широчайшее применение в промышленности. На их основе изготавливают краски, грунтовки, клеи, лаки и многие другие практически полезные вещества.

Методы синтеза полиэфиров на основе фталевого ангидрида и этиленгликоля, также, как и глицерина, в условиях конвекционного нагрева,  хорошо изучены и не представляют технических сложностей в реализации. Однако существенным недостатком этого процесса, как и большинства проводимых в условиях конвекционного нагрева, является длительность, составляющая для данной реакции 5-7 часов.

Для изучения возможности  сокращения времени протекания данной реакции нами была применена микроволновая активация. Преимущества микроволнового нагрева хорошо известны: проникающая природа излучения, высокая скорость нагрева, безинерционность, селективная активация функциональных групп. К перечисленному необходимо добавить, что в ряде случаев время реакции уменьшается в сотни и даже тысячи раз, а выход и чистота желаемого продукта увеличиваются.

В ходе исследования нами было установлено, что применение микроволновой активации позволяет сократить время синтеза полиэфиров на основе фталевого ангидрида и этиленгликоля до 3-8 минут. Изменение мощности и времени экспозиции позволяет варьировать состояние конечного продукта от вязкой смолоподобной массы до твердого стеклоподобного продукта.

Похожим образом был осуществлен синтез глифталевой смолы: взаимодействием глицерина и фталевого ангидрида в условиях микроволновой активации. Варьирование времени экспозиции от 3 до 10 минут позволило получить продукты, как в мягком смолообразном, так и в твердом стеклоподобном состоянии.

Сокращение времени реакции в 60 раз для эфиров на основе этиленгликоля и в 48 раз для продукта на основе глицерина свидетельствует о преобладающем влиянии специфического термического микроволнового эффекта на образование конечного продукта.

Выводы

Предложенный метод синтеза полиэфиров в условиях микроволновой активации соответствует принципам концепции «Зеленая химия» и может быть предложен для более детального исследования с целью внедрения в промышленность.

Работа выполнена за счет средств гранта КН МОН РК «Разработка инновационных технологий производства композитных материалов в условиях микроволновой активации». Научный руководитель – д.х.н. Хрусталев Д.П.