Композиционные материалы на основе дициклопентадиена и модифицированных однослойных углеродных нанотрубок

Хахулин П.А., Постников П.С.

Аспирант

Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет, Институт Природных Ресурсов, Кафедра органических вещество и полимерных материалов, Томск, Россия

E–mail: petr.kha@gmail.com

Трехмерные полимерные композиты с различными углеродными наполнителями имеют широкую область применения благодаря высоким механическим свойствам, тепло- и электропроводности, а так же самовосстанавливающим свойствам [1]. Синтез сшитых полимерных композиций относительно недавняя тенденция в разработке новых материалов [2]. Углеродные нанотрубки с высокими тепло- и электропроводящими свойствами являются отличными наполнителями для синтеза композиционных материалов с улучшенными характеристиками. Кроме того, поверхность углеродных нанотрубок может быть модифицирована органическими функциональными группами при использовании солей диазония [3].

В настоящее время дициклопентадиен (ДЦПД) является одним из наиболее перспективных конструкционных пластмасс [4]. Синтез и оценка композиционных материалов на основе ДЦПД, наполненных наноразмерными материалами является главной задачей [5].

Мы разработали новый способ приготовления сшитого нанокомпозитного материала на основе полиДЦПД и поверхностно-модифицированных однослойных углеродных нанотрубок (ОСУНТ) с помощью реакции метатезисной полимеризации олефинов с раскрытием цикла (ROMP).

Для ROMP полимеризации были использованы чистые ОСУНТ и с модифицированной поверхностью. Стабильная дисперсия с 0,1%масс ОСУНТ в ДЦПД была получена распылением с последующей ультразвуковой дегазацией.

Были оценены механические свойства готового композиционного материала. Показано, что формирование сильной ковалентной связи между полимером и ОСУНТ приводит к достаточному повышению прочностных свойств. Модуль упругости при растяжении и модуль упругости при изгибе композита, заполненного ОСУНТ с модифицированной поверхностью увеличивается на 13% и 30%, соответственно, по сравнению с немодифицированным наполнителем.

Литература

- Gibson R.F. Composite Struct., 2010, 92, 2793–2810; Fina A., Han Z. Prog. Polym. Sci., 2011, 36, 914-944; Zhang L.W. et al. Composite Struct., 2015, 120, 90-97.

- Hsu C.-S. et al., J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 4887–4893; Garsia E., Tiwari R., Smart Materials and Structures, 2011, 20, 083001; Chehimi M. et al, Colloids and Surfaces A., 2013, 439, 43-68.

- Karousis N., Chem. Rev., 2010, 110, 5366-5397; Huang X.-J. et al., Nanoscale, 2012, 4 1948-1963.

- Slugovc, C. (2014) Industrial Applications of Olefin Metathesis Polymerization, in Olefin Metathesis: Theory and Practice (ed K. Grela), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.

- Peng S. et al., J. Appl. Polym. Sci., 2012, 129, 1045-1052; Wang X. et al., Polymer-Plastics Techn. & Engin., 2013, 52, 586-591; Vallons K.A.M. et al., Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2015, 78, 191-200.