Каталитическое восстановление пространственно-затрудненных кетонов без использования гидридов металлов и молекулярного водорода

Филиппов Алексей Александрович

студент

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

E-mail: petrograd8@mail.ru

Реальной альтернативой классическому восстановлению или каталитическому гидрированию, постоянно используемым в органической химии, может стать реакция переноса водорода (РПВ) (англ. «hydrogen transfer reaction» или «transfer hydrogenation»). В подавляющем большинстве работ, посвященных каталитическим вариантам РПВ, применяются гомогенные катализаторы на основе комплексных соединений благородных металлов. Но, несмотря на высокую активность и селективность таких каталитических систем, требуются значительные материальные и временные затраты для их отделения от компонентов реакционной смеси.

В докладе на примере природного кетона ментона будут рассмотрены особенности некаталитической и каталитической реакции переноса водорода с участием пространственно-затрудненных кетонов и низших алифатических спиртов – метанола, этанола и изопропанола, выступающих в качестве молекул-доноров водорода. В результате проведенных исследований было показано, что некаталическое восстановление ментона принципиально возможно (конверсия 58-62%, выход ментона 70-98%), но протекает в сравнительно жестких реакционных условиях (350°С, 120-210 атм). При этом поведение спиртов заметно различается: при использовании метанола в качестве донора-восстановителя наблюдается значительное снижение селективности реакции, что связано с его сравнительно высокой реакционной способностью при повышенных температурах.

Для ускорения реакций были использованы гетерогенные катализаторы – палладий, нанесенный на сибунит, и никель Ренея. Было показано, что введение в реакцию Pd/C не только не приводит к повышению скорости желаемой реакции, но снижает селективность выхода целевого продукта восстановления – ментола (конверсия 60%, селективность 14% при 350°С). Использование скелетных никелевых катализаторов, в свою очередь, приводит к увеличению, как скорости реакции, так и селективности образования ментола. При этом почти 100%-ная конверсия и селективность достигаются в значительно более мягких реакционных условиях (150°С, 6-12 атм).

Полученные экспериментальные данные исследования включают определение качественного и количественного состава реакционных смесей, описание избранных характеристик катализаторов и методов их приготовления. Дополнительно будут обсуждены некоторые кинетические параметры реакции.