Дегидрирование пропана на катализаторах Pt-Sn/Beta

Иванушкин Глеб Григорьевич

Студент

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: jas.spou@gmail.com

Пропилен является сырьем для получения важных химических веществ, таких как полипропилен, акролеин, полиакролеин и др. Основным способом синтеза пропилена служит каталитическое дегидрирование пропана. В качестве активной фазы катализаторов, в том числе промышленных, чаще всего выступают оксид хрома или платина, нанесенные на оксид алюминия. Платинасодержащие катализаторы, промотированные оловом, считаются наиболее перспективными для этого процесса, поэтому их разработке уделяется большое значение [1].

Вследствие термодинамических ограничений процесс дегидрирования пропана проводится при высоких температурах и сопровождается быстрым коксообразованием, ведущим к дезактивации катализаторов. Влиять на скорость побочных реакций можно путем оптимизации подложки, контролируя ее кислотность и создавая условия для диспергирования активной фазы [2].

В нашей работе в качестве носителя был использован цеолит типа Beta. Для уменьшения количества кислотных центров было проведено трехстадийное деалюминирование с последующим ионным обменом на Na+/K+; кислотность образцов контролировалась методом термопрограммированной десорбции аммиака. Pt и Sn наносили методом пропитки по влагоемкости, варьируя порядок нанесения компонентов и их количество. Дегидрирование пропана проводилось в проточном реакторе при температуре 550˚ и объемной скорости подачи 3,5 ч-1 с хроматографическим анализом продуктов реакции. На отработанных катализаторах определялось количество коксовых отложений.

Результаты каталитических экспериментов показали, что образцы Pt-Sn/Beta являются активными катализаторами дегидрирования пропана. Наибольшая селективность по пропилену достигается на образцах, имеющих наименьшую кислотность при большом количестве дефектов структуры, обеспечивающих высокую дисперсность активной фазы. Конверсия пропана составила 25-28%, что близко к термодинамически возможной. Селективность по целевому продукту составила более 90%. Отмечено, что количество кокса на образцах после проведения экспериментов значительно ниже, чем на применяемых в промышленности катализаторах Pt-Sn/Al2O3.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-23-00094).

Литература

1. Sattler, J.J.H.B. Catalytic Dehydrogenation of Light Alkanes on Metals and Metal Oxides / J. J. H. B. Sattler, et al. // Chemical Reviews. - 2014. - 114. - P. 10613-10653.

2. Kley, I. Influence of acid sites on the propene selectivity during propane dehydrogenation on zeolite Pt/Zn,Na-MCM-22 / I. Kley, Y. Traa // Micropors and Mesoporous Mater. -  2012. – 16. – P. 4145–4147.