NiW и NiMo сульфидные наноразмерные катализаторы на основе мезопористых полимеров для гидрирования полиароматических углеводородов
Игнатьева В. И. (студент), Бороноев М. П. (аспирант)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: vik.ignatjewa@mail.ru

Использование полимерных носителей с регулярной структурой для создания металлсодержащих катализаторов различных нефтехимических процессов является одной из наиболее быстро развивающихся областей катализа [1]. Одним из таких носителей являются мезопористые фенолформальдегидные полимеры (с размером пор в диапазоне 2-50 нм), сочетающие в себе качества как неорганических мезопористых материалов, так и гидрофобных органических носителей [2]. Ранее нами были исследованы данные материалы в качестве носителей катализаторов благородных металлов в гидрировании фенилацетилена и нафталина [3].

В нашей работе изучались Ni-W и Ni-Mo сульфидные катализаторы, получаемые in situ путем разложения комплексов тетрабутиламмония [(n-С4Н9)4N]2Ni(WS4)2 и [(n-С4Н9)4N]2Ni(MoS4)2, нанесенных на мезопористый фенолформальдегидный полимер. Полученные катализаторы исследовали методами ПЭМ, РФЭС и ИСП-АЭС. Каталитические характеристики были оценены на примере реакций гидрирования нафталина и его производных (1-метилнафталин, 2-метилнафталин) в реакторе периодического действия при температуре 380⁰С и давлении 5.0 МПа. Показано, что полученные катализаторы обладают высокой активностью в гидрировании и гидрокрегинге. Так, в присутствии катализаторов MPF-NiWS и MPF-NiMoS конверсия нафталина составляла 85 % и 90 %, при этом доля продуктов крекинга составляла 37 % и 10%. Основными продуктами крекинга являлись изопропилбензол (15 %), пропилбензол (6%), пропилметилбензол (5 %) и диизопропилбензол (3 %).

Литература

- Corma A. From microporous to mesoporous molecular sieve materials and their use in catalysis // Chem. Rev. 1997. V. 97. P. 2373-2420.

- Taguchi A., Schüth F. Ordered mesoporous materials in catalysis // Micropor. Mesopor. Mat. 2005. V. 77. P. 1-45.

- Бороноев М. П., Субботина Е. С., Курмаева А. А., Кардашева Ю. С., Максимов А. Л., Караханов Э. А. Наночастицы платины и палладия в модифицированных мезопористых фенолформальдегидных полимерах как катализаторы гидрирования // Нефтехимия. 2016. Т. 56. № 2. С. 1-12.