Получение тонких плёнок  CH3NH3PbI3  из коллоидного растворов PbI2  для фотовольтаических устройств на гибком субстрате

Симикин В.Е.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра неорганической химии, Москва, Россия

E-mail: sesho96@gmail.com

Использование перовскитоподобных соединений является перспективным направлением фотовольтаики, позволяющим производить эффективные и в то же время дешёвые солнечные элементы. В последнее время заметна тенденция к внедрению фотовольтаики во всех областях: от агрокомплексов до военного сектора. Одной из проблем, связанной с эксплуатацией солнечных элементов, является жёсткая структура, не позволяющая разместить солнечную батарею на неровных областях. На данный момент технология изготовления ячеек подразумевает использование метода Spin-coating. Однако он не может быть применён для поверхностей с произвольной геометрией.

Целью данной работы является разработка метода и последующий синтез CH3NH3PbI3 на плёнке полиэтилентерефталата, заранее покрытой ITO (смешанный оксид индия-олова). Синтез состоит из двух частей: синтез коллоидного раствора PbI2 в ТГФ (тетрагидрофуран) и реакция PbI2 с раствором CH3NH3I (с дальнейшим испарением растоворителя на подложке). Первая часть синтеза состоит в синтезе PbI2 из нитрата свинца (II) и йодида калия в водной фазе. Далее осадок центрифугировался в течение 2 минут при 7000 об/мин. Полученный PbI2 помещали в сушильный шкаф (Температура 110oС, 1 час). Для получения коллоидного раствора йодида свинца (II) использовалось растворение в ТГФ с дальнейшей обработкой в ультразвуковой ванне в течении 5 минут. Полученный раствор дополнительно пропускался через шприцевой фильтр (200 nm). Наличие наночастиц PbI2  было доказано на ПЭМ (просвечивающая электронная микроскопия). Вторая часть синтеза подразумевает смешивание водного раствора CH3NH3I с отфильтрованным раствором PbI2 и дальнейшее упаривание растворителя на плитке (T = 110oC). Полученные плёнки вещества были отданы на РФА анализ, который показал наличие CH3NH3PbI3 .