Новый подход к получению моно- и биядерных фталоцианинатов рутения

Кройтор А.П.

Студент

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: last_andrei@bk.ru

Основным методом получения фталоцианинатов рутения является темплатный синтез исходя из производных фталевой кислоты и соединений рутения. В то же время, методы прямого введения атома рутения в уже сформированный фталоцианиновый макроцикл практически не описаны.

В данной работе было исследовано взаимодействие окта-β-бутокси- и тетра-трет-бутилфталоцианинов с карбонилом рутения Ru3(CO)12. Реакции проводились в кипящем 1,2-дихлорбензоле при температуре 180°С в токе аргона. Впервые показано, что в данных условиях одновременно образуются два комплекса – монофталоцианинат рутения (II) с аксиально-координированной молекулой CO, а также µ-карбидо-димер фталоцианинато-рутения (IV). Для разделения мономерных и димерных комплексов использовали гель-проникающую хроматографию на сорбенте Bio-Beads SX1.

Полученные соединения охарактеризованы методами MALDI TOF MS, ЭСП, ЯМР, ИК-спектроскопии. Показано, что при переходе от мономерных комплексов Ru (II) к димерным фталоцианинатам Ru (IV) происходит гипсохромное смещение Q-полосы с 655 до ~610 нм с ее одновременным значительным уширением. В ИК-спектрах мономерных комплексов наблюдается полоса поглощения при 1939 см-1, соответствующая валентным колебаниям группы СО. Полоса поглощения при 1013 см-1 в спектре димерного комплекса отнесена к валентным асимметричным колебаниям фрагмента Ru=C=Ru.

Выражается благодарность научному руководителю работы, к.х.н. Мартынову А.Г.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН I.17.П.