Новые слоистые фазы EuFZnPn и EuFMnPn со структурой LaOAgS - синтез, кристаллическая структура и магнитные свойства

Плохих И.В.

Студент, 5 курс

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

e.mail: ig.plohih@yandex.ru

Структурный тип LaOAgS давно и интенсивно исследуется в связи с обнаружением среди его представителей потенциальных кандидатов для создания новых материалов, обладающих практически важными свойствами, такими как сверхпроводимость, CMR, термоэлектричество и ряд других. Данная структура образована чередующимися флюоритными и антифлюоритными слоями. Флюоритные слои могут быть не только лантанид-кислородными, как в большинстве соединений, но также состоять из щелочноземельного металла и фтора [1]. Катион двухвалентного европия в таких фазах является аналогом катионов ЩЗМ, а благодаря наполовину заполненной 4f оболочке европия такие соединения могут проявлять интересные магнитные свойства. В данной работе синтезированы и охарактеризованы 5 новых соединений - EuFZnPn (Pn = As, Sb) и EuFMnPn (Pn = P, As, Sb).

Соединения получены отжигом стехиометрических смесей EuF3, Eu, Zn или Mn, Pn. В случае гипотетического фосфида EuFZnP после отжига наблюдалась лишь смесь EuF2 и EuZn2P2, в то время как в остальных случаях были получены фазы с искомой структурой, что доказано методом порошковой рентгеновской дифракции. Оценка термодинамики реакций EuZn2Pn2 + EuF2 = 2EuFZnPn (Pn = P, As, Sb), а также расчет зонной структуры произведен с применением DFT.

Параметры решеток новых фаз лишь немного меньше параметров аналогичных стронциевых фаз [2]. Соединения EuFZnPn (Pn = As, Sb) испытывают AFM переход в области гелиевых температур, EuFMnP является парамагнетиков во всем изученном интервале температур, а EuFMnPn (Pn = As, Sb) испытывают по два перехода, соответствующих упорядочениям в подрешетках Eu и Mn. Соединения являются узкозонными полупроводниками; состояния вблизи уровня Ферми преимущественно образованы орбиталями пниктогенов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-03-00661 А.

Литература

- Kabbour H., Cario L., Boucher F. (2005) Rational design of new inorganic compounds with the ZrSiCuAs structure type using 2D building blocks // Journal of Materials Chemistry, №15, p. 3525-3531

- Charkin D.O., Urmanov A.V., Plokhikh I.V., Korshunov A.D., Kuznetsov A.N, Kazakov S.M. (2014) Synthesis and crystal structures of novel LaOAgS-type alkaline earth – Zinc, manganese, and cadmium fluoride pnictides // Journal of Alloys and Compounds, №585, p. 644-649.