# Наночастицы серебра, стабилизированные тиохолестерином: получение и исследование оптических свойств

Анистратова Е.С., Беляев А.А., Шабатина Т.И.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет,

Москва, Россия

E-mail: anistratova_es@mail.ru

В настоящее время особый интерес вызывает исследование наночастиц металлов и их систем на основе самоорганизующихся органических матриц, в том числе жидких кристаллов, некоторых полимеров и биомолекул, позволяющих не только стабилизировать наноразмерные частицы, но и организовать их в единый супрамолекулярный ансамбль.

В работе методом двухфазного синтеза в водно-органической системе с последующей стабилизацией тиохолестерином (L) получены практически монодисперсные серии наночастиц серебра в соотношении Ag:L – 1:7, 1:5, 1:2 и 1:0,5. Полученные образцы были охарактеризованы методами ПЭМ, электронной дифракции и УФ-видимой спектроскопии. В оптических спектрах поглощения систем наблюдаются полосы плазмонного поглощения наночастиц серебра. При концентрировании системы серебро/тиохолестерин/толуол наблюдается формирование поверхностных наноструктур кубической симметрии. При формировании гибридных наноструктур в мезофазе наблюдается образование тубулярных агрегатов, что приводит к усилению поглощения в длинноволновой области.

В дальнейшем планируется изучение реакционной способности и каталитической активности полученных наносистем.

- Ю.А.Крутяков, А.А.Кудринский, А.Ю.Оленин, Г.В.Лисичкин // Успехи химии. - 2008. - №77 (3). – С.243.

- Е.М.Егорова. // Наночастицы металлов в растворах: биохимический синтез, свойства и применение. Нанотехника. – 2011. - №1. – С.15.

- Е. М. Егорова, А. А. Ревина, Т. Н. Ростовщикова, О. И. Киселева. // Бактерицидные и каталитические свойства стабильных металлических наночастиц в обратных мицеллах. – 2011. – т.42. - №5. – С.332-336.

- Lewinski N., Colvin V., Drezek R. Cytotoxicity of Nanoparticles // Small-journal 2008, 4, No. 1, 26 – 49.

- Г.Б.Сергеев // Нанохимия. – 2007. – С.87-103.

- Б.Г.Ершов. // Наночастицы металлов в водных растворах: электронные оптические и каталитические свойства. – 2001. - Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), т. XLV, № 3. – С.20-29.

# Text boxes

Тубулярные агрегаты

Золь наночастиц серебра

nm