Исследование амидофосфатного комплекса в качестве ингибитора коррозии

Агаев И.Ф.

Студент

Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку, химический факультет, Баку, Азербайджан

E-mail: ilkin.agaev95@gmail.com

На основе термической ортофосфорной кислоты (ТФК) и карбамида был синтезирован дикарбамидаммонийфосфатный комплекс, который нашел применение в качестве водорастворимого ингибитора коррозии в отраслях нефтедобычи и нефтепереработки.

Применение дорогостоящей ТФК повышает себестоимость синтезированного ингибитора. Следует отметить, что также существует способ получения экстракционной ортофосфорной кислоты (ЭФК), которая намного дешевле, чем ТФК. Однако ЭФК содержит в составе до 10% масс. примесей в виде оксидов и солей металлов, которые при комплексообразовании с карбамидом могут тормозить реакцию или же привести к образованию побочных продуктов, которые могут понизить ингибирующие свойства комплекса. Для выяснения влияния этих примесей на ингибирующие свойства комплекса было проведено нами исследование.

Для проведения исследования были использованы примеси, выделенные из ЭФК путем длительного отстаивания. Эти примеси были добавлены в ТФК в различных соотношениях (от 1 до 10% масс.) и изучены их влияние на процесс комплексообразования ТФК с карбамидом.

Результаты исследований приведены в таблице.

Для сравнения полученных результатов первые три опыта были проведены без добавления примесей.

Как видно из таблицы, наилучшие результаты были получены при соотношении карбамида и кислоты 2,25:1 (в молях). Поэтому дальнейшие опыты были проведены в этих соотношениях.

Результаты исследования показали, что увеличение содержания примесей до 10% масс. в ТФК на ингибирующие свойства полученного комплекса почти не влияет. Единственным недостатком присутствия примесей является образование мутного раствора при комплексообразовании, что требует определенного времени для отстаивания этих примесей и отделения от комплекса.

Таким образом, установлено, что присутствие примесей в составе ЭФК не влияет на комплексообразование кислоты с карбамидом и ингибирующие свойства полученного комплекса. Следовательно, можно сделать вывод, что при получении дикарбамидаммонийфосфатного комплекса ЭФК может заменить ТФК.

| № опытов | Масса ТФК (85%-ный), г | Масса карбамида, г | Соотношение карбамид:ТФК (в молях) | Содержание добавленных примесей, % масс. | Защитный эффект от коррозии, % (100 мг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 104,1 | 1:1 | - | 79,5 |
| 2 | 200 | 208,2 | 2:1 | - | 88,7 |
| 3 | 200 | 234,2 | 2,25:1 | - | 89,1 |
| 4 | 200 | 234,2 | 2,25:1 | 1 | 87,6 |
| 6 | 200 | 234,2 | 2,25:1 | 4 | 86,4 |
| 8 | 200 | 234,2 | 2,25:1 | 7 | 84,9 |
| 10 | 200 | 234,2 | 2,25:1 | 9 | 86,2 |
| 11 | 200 | 234,2 | 2,25:1 | 10 | 86,4 |