Спектрофотометрическое исследование стабильности

кислых растворов солей бромноватой кислоты

Середа О.А.

Студент IV курса

МГУ им. М.В.Ломоносова, ФФФХИ, Москва, Россия

E-mail: olga.sr47@gmail.com

Настоящая работа посвящена исследованию устойчивости бромат-аниона в кислых средах. Актуальность поставленной задачи вызвана тем фактом, что кислые растворы броматов являются перспективным окислителем для катодов проточных редокс-батарей [1,2] – электрохимических источников тока, потенциально имеющих более высокие мощностные и эксплуатационные характеристики по сравнению с кислородными ТЭ и Li/Li+ аккумуляторами.

Несмотря на то, что кинетика редокс-процессов с участием бромат-аниона изучена достаточно подробно, содержащихся в литературных источниках данных недостаточно для однозначного и обоснованного выбора концентрации и рН водного раствора соли бромноватой кислоты, обеспечивающих наиболее благоприятные условия для протекания целевого процесса

(1)

с одной стороны и минимизирующие побочную реакцию разложения

(2)

с другой.

В ходе работы исследовалась кинетика реакции (2) спектрофотометрическим методом при варьировании концентраций исходных компонентов и продуктов протекания целевой (1) и побочной реакции (2).

Исследовались сернокислые и фосфорнокислые растворы состава 0.5 – 1.5 М NaBrO3 / 1 – 3.5 М H2SO4 и 0.5 – 1 М NaBrO3 / 3 – 7 М H3PO4. Установлены концентрации, при которых наблюдается заметное разложение бромат-аниона. Также изучено влияние добавления к реакционной смеси бромида натрия с целью осуществления реакции конпропорционирования

,

протекание которой за короткий промежуток времени давало возможность получать смеси бромата и промежуточных продуктов его восстановления, имитирующих состав среды в проточной редокс-батарее.

Аналогичного эффекта достигали другим путем – посредством частичного электрохимического восстановления бромат-аниона, выполняемого в трехэлектродной ячейке с разделенными пространствами.

Сочетанием методов кулонометрии и спектроскопии оптического и УФ диапазонов определено соотношение между скоростями электрохимического восстановления  (1) и химического разложения  (2) с образованием молекулярного брома в обоих случаях.

Работа проведена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант 14-13-01244).

Литература

## 1. Tolmachev Y.V., Pyatkivskiy A., Ryzhov V.V., Konev D.V.,Vorotyntsev M.A. Energy cycle based on a high specific energy aqueous flow battery and its potential use for fully electric vehicles and for direct solar-to-chemical energy conversion // Journal of Solid State Electrochemistry. 2015. v. 19. p. 2711 – 2722.

## 2. Vorotyntsev M.A., Konev D.V., Tolmachev Y.V. Electroreduction of halogen oxoanions via autocatalytic redox mediation by halide anions: novel EC" mechanism. Theory for stationary 1D regime // Electrochimica Acta. 2015. v. 173. p. 779 – 795.