Оценка полярности и степени однородности поверхности  модифицированного метильными и фенильными группами адсорбента МСМ-41 по данным газовой хроматографии

Сухарева Д.А.

аспирант 1 года обучения

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: soulsMirror@yandex.ru

Поверхность большинства сорбентов неоднородна по своей структуре. Представляет интерес создание сорбентов с однородной поверхностью, что позволит табулировать их сорбционные характеристики. Перспективным в этом отношении является высокоупорядоченный мезопористый силикат МСМ-41. Однако для силикагелей мешающим свойством для применения является их излишняя гидрофильность. Для её устранения применяется дериватизация поверхности различными неполярными группами. На настоящий момент отсутствуют данные о степени энергетической неоднородности поверхности МСМ-41 и его модифицированных аналогов. Актуальной задачей является изучение функций неоднородности поверхности исходного МСМ-41 и его модифицированных метильными и фенильными группами аналогов. В дальнейшем такое исследование позволит определить оптимальный способ модифицирования, понижающий полярность поверхности, при этом не нарушающий однородную структуру высокоупорядоченного силикагеля.

В качестве объекта исследования был взят адсорбент МСМ-41 (Sued-Chemie, Germany). Для изменения гидрофобно-гидрофильного баланса сорбента осуществляли прививку к неорганической поверхности упорядоченного МСМ-41 триметилхлорсилана и дихлорометилфенилсилана. Работа осуществлена методом обращённой газовой хроматографии. Удельные удерживаемые объёмы определялись в режиме бесконечного разбавления проб на хроматографе «Цвет 500М» с детектором по теплопроводности на колонке размером 300*3мм, при скорости газа-носителя азота 30 мл/мин. Все сорбенты кондиционировались при температуре 170°С. Эксперимент по изучению функций неоднородности проводился в режиме конечной концентрации. Объём вводимой пробы  варьировался от 0.02 до 30 мкл.

Для оценки полярности изучаемых адсорбентов строилась зависимость ΔF адсорбции от поляризуемости н-алканов. Из зависимости рассчитывалась энергия неспецифических взаимодействий (ΔFdisp) для полярных тест-адсорбатов. Энергия Гельмгольца специфических взаимодействий (ΔFspec) определялась как разность общей энергии и энергии неспецифических взаимодействий. Вклад индукционных, ориентационных и донорно-акцепторных взаимодействий в ΔFspec оценивался методом линейного разложения энергии адсорбции. Для оценки однородности использовался метод асимптотически корректной конденсационной аппроксимации. В её основе лежит описание локальной изотермы адсорбции через так называемую конденсационную изотерму.

Подтверждена меньшая полярность МСМ-41 относительно коммерчески доступных силикагелей (на примере С-120). Образцы MMet и MDC являются более неполярными, чем исходный адсорбент, причём первый несколько менее полярен, чем MDC. Снижение полярности в результате модифицирования в основном обусловлено ослаблением индукционных и ориентационных взаимодействий. Графически показано равенство нулю функции неоднородности исходного МСМ-41 в случае использования н-гексана. Это позволило подтвердить геометрическую однородность мезопористого сорбента МСМ-41. В результате прививки триметилсилана к поверхности МСМ-41 его однородная структура практически не нарушается, а после модифицирования фенильными группами поверхность становится неоднородной.