Математическая модель окислительного превращение бутанола в масляный альдегид

Сафаров А.Р.

сотрудник

Институт Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева,

Баку, Азербайджан

E–mail: agil_s@mail.ru

В Институте Катализа и Неорганической Химии им. акад. М.Ф.Нагиева впервые изучено парофазное окисление бутилового спирта на металлцеолитном катализаторе CuPdCaA. Осуществлен подбор активного состава катализатора и изучены кинетические закономерности протекания реакции. Предложена стадийная схема механизма протекания реакции и разработана кинетическая модель процесса. Результаты экспериментального исследования по подбору активного катализатора для реакции парофазного окисления бутилового спирта показали, что металлцеолитный катализатор CuPdCaA с содержанием катионов Pd2+ и Сu2+ соответственно 1 и 3% от веса цеолита CaA проявляет относительно высокую активность в указанной реакции. Наилучшие результаты были получены при следующих условиях: температура – 1900С; конверсия бутанола – 49.7%; селективность – 99.6% при объемной скорости – 1500 ч-1 и мольном соотношении спирт:кислород:гелий – 1:0.49:4.6. В целях разработки математической модели данного процесса уравнение кинетики было дополнено уравнением теплового баланса и уравнением гидродинамики, учитывающей потерю напора:

Исследование по модели показало, что положительный тепловой эффект реакции вследствие экзотермичности протекающего процесса сказывается на незначительном увеличение температуры процесса (10-150С). Перепад давления также не слишком высок (0.1-0.2 атм). Поэтому для ведения данного процесса можно рекомендовать использование адиабатического реактора.

# Text boxes

Здесь  – выходы масляного альдегида, масляной кислоты и диоксида углерода;  – значения теплоемкостей компонентов процесса;  – значение теплового эффекта j-ой реакции; – константы скоростей; – константы  адсорбционного равновесия; , ,  – парциальные давления компонентов;  – коэффициент теплопередачи;  – температура окружающей среды; – температура газовой смеси;  – мольная скорость -го компонента;  – число молей бутанола-1 в сырье; Re – критерий Рейнольдса; D – диаметр реактора; ρгаз – плотность газа;  – ускорение свободного падения; u0 – линейная скорость;  – эквивалентный диаметр частиц; ε – порозность; μ – вязкость газа; l – длина реактора.