Исследование гибридных кальций-фосфатных покрытий на титановых имплантатах

Харапудченко Елена Александровна

Студент
Томский политехнический университет, 
Физико-технический институт, Томск, Россия
E–mail: kleine_harey92@mail.ru

Вопрос о совместимости имплантируемых изделий и живых тканей в современной имплантологии первостепенен. Современное медицинское материаловедение нацелено на улучшение «приживляемости» имплантируемых материалов, что может быть достигнуто путем формирования биосовместимых и биоактивных покрытий. В травматологии широкое применение нашли имплантаты, изготовленные на основе титана и его сплавов, способные выдерживать механические нагрузки в процессе выздоровления. Несмотря на то, что титан в качестве материала имплантатов давно и успешно применяется, тем не менее, он нуждается в улучшении его механических, химических и биологических свойств.  С целью сокращения сроков лечения на поверхности титановых имплантатов формируют различные биопокрытия, которые должны сочетать биологическую активность и высокую механическую прочность, в частности, кальций-фосфатные покрытия, изготовленные на основе гидроксиапатита. Ряд технологий, разработанных в ТПУ, уже внедряются в промышленную практику.

Гибридные кальций-фосфатные покрытия были сформированы на поверхности титановых образцов путём комбинирования двух отработанных методов: микродугового оксидирования (МДО) и высокочастотного магнетронного распыления (ВЧМР) кальций-фосфатной мишени. Было сформировано 16 видов различных покрытий и проведены in vitro исследования согласно  ISO 23317 в растворе, моделирующем телесную жидкость. Исследования морфологии покрытий до и после выдержки образцов в SBF проведены с использованием сканирующей электронной микроскопии и  рентгенофазового анализа. По результатам оценки способности формирования апатитов из 16 типов покрытий для проведения исследований in vivo было выбрано наилучшее по этому показателю гибридное покрытие.

Проведённые in vivo наблюдения показали, что биоактивные покрытия способствуют остеоинтеграции имплантата.

Литература

- ГОСТ Р 52641-2006  Имплантаты для хирургии. Стандартный метод испытаний для проверки на сдвиг фосфатно-кальциевых и металлических покрытий – Москва: Стандартформ, 2007.

- ГОСТ 2789-73. Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики –  Москва: Стандартформ, 2006

- ISO 23317. Implants for surgery - In vitro evaluation for apatite-forming ability of implant materials.

- Kharapudchenko E. Hybrid Calcium Phosphate Coatings for Titanium Implants/ E. Kharapudchenko, V. Ignatov, V.Ivanov, S. Tverdokhlebov//Journal of Physics: Conference Series. 2017. №789. 012025.