Синтез и исследование электропроводящих свойств сложных оксидов PrBa0.5Sr0.5CuMO5-δ (M = Cu, Co, Fe) с перовскитоподобной структурой

Елисеева Галина Максимовна1,2

Студентка

1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: eliseevagm@mail.ru

В настоящее время твёрдооксидные топливные элементы (ТОТЭ) рассматриваются в качестве одного из перспективных видов электрохимических генераторов энергии благодаря высокой эффективности преобразования химической энергии топлива в электрическую, широкой возможности использования различных видов топлива, а также экологичности. Традиционные ТОТЭ работают при достаточно высоких температурах (порядка 1000 оС), вследствие чего на функциональные материалы таких устройств накладываются достаточно жесткие требования. Понижение рабочей температуры до среднетемпературного интервала (500-700оС) сможет не только улучшить совместимость функциональных материалов в топливной ячейке, но и снизить скорость деградации и энергозатраты при эксплуатации ТОТЭ в целом. Однако при понижении рабочей температуры электрохимическая активность традиционных катодов на основе манганита лантана-стронция резко уменьшается, в связи с чем необходим поиск новых катодных материалов. Такие материалы должны обладать химической и термомеханической стабильностью, а также высокой электрохимической производительностью. Целью настоящей работы являлся синтез и исследование электропроводящих свойств сложных оксидов PrBa0.5Sr0.5CuMO5-δ (M = Fe, Co, Cu) с перовскитоподобной структурой, которые могут рассматриваться в качестве перспективных катодных материалов ТОТЭ.

Синтез материалов был осуществлен модифицированным ЭДТА-цитратным методом. На основании данных рентгенофазового анализа было установлено, что с увеличением ионного радиуса допанта наблюдалось увеличение параметра с кристаллической решётки (от с≈2a для катионов Fe и Co до  с≈3a  для Cu). Исследование электропроводящих свойств полученных материалов, проведенное в температурном интервале 30-900oC, показало, что характер проводимости при температурах около 350-550oC изменялся с полупроводникового на металлический при нагревании на воздухе. В интервале температур 500-900oC максимальное значение проводимости (510-290 См/см) наблюдалось в случае  допирования кобальтом. Анализ зависимости проводимости от парциального давления кислорода в высокотемпературной области 600-900oC показал, что тангенс угла наклона имел положительные значения. Такое поведение  указывает на то, что основными носителями заряда являются дырки. На основании зависимости проводимости от парциального давления кислорода в билогарифмических координатах при постоянных температурах были определены механизмы взаимодействия кислорода газовой фазы с исследуемыми материалами.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 17-08-00831).