Особенности формирования композиционного материала системы «Al-наноAl2O3»

Чэнь Ицзинь

Аспирант

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,

Факультет «Машиностроительные технологии», кафедра «Материаловедение»,

Москва, Россия

E–mail: chenyijin@yandex.ru

Установлена актуальность разработки технологии введения добавок наноразмерных наполнителей в алюминиевые сплавы с целью приобретения механизма управления структурно зависимыми свойствами. В качестве наполнителя выбраны измельченные волокна оксида алюминия диаметром 10-20 нм. Введение добавки в расплав рационально осуществлять методом механического замешивания. Однако существует реальная технологическая проблема введения модифицирующих добавок в части преодоления сил поверхностного натяжения и  распределения столь количественно малых и достаточно легких  по сравнению с основным материалом, добавок.

Для выполнения исследований получены образцы на основе сплава АК6, наполненного нано добавкой Al2O3 в объеме 1%. Для обеспечения совместимости компонентов использовано напыление меди на поверхность Al2O3. Выбор меди в качестве обеспечивающего совместимость элемента, обоснован лучшей смачиваемостью с алюминиевым сплавом,  в сравнении с Al2O3.  Исследования структуры и свойств проведены по стандартным методикам металлографического анализа и методом измерения твердости.  Сделан вывод о целесообразности использования напыления меди на поверхность нановолокон Al2O3 с целью обеспечения совместимости компонентов и формирования композиционного материала системы «Al-наноAl2O3».

Литература

1. Курганова Ю.А. Конструкционные металломатричные композиционные материалы:   учеб.пособие / Ю.А.Курганова, А.Г.Колмаков. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. - 141 с.

2. Tjong S.C. Recent progress in the development and properties of novel metal matrix nanocomposites reinforced with carbon nanotubes and graphene nanosheets// Materials Science and Engineering R. 2013. V.74. I.10. P. 281–350.

3. Серпова В.М., Шавнев А.А., Гришина О.И., Краснов Е.И., Соляев Ю.О. Смачиваемость и межфазное взаимодействие в МКМ на алюминиевой матрице, армированной Al2O3//Материаловедение. 2014. № 12. С.29-35.