Модификация заэвтектического силумина электронно-ионно-плазменными методами

Рыгина М.Е.1а,, Тересов А.Д.2,б, Петрикова Е.А3,б

студент1, ведущий инженер2, мл. научный сотрудник3

а Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050

б Институт сильноточной электроники СО РАН, Россия, г. Томск, пр. Академический, 2/3, 634055

L-7755me@mail.ru

Силумины – сплав алюминия с кремнием. Заэвтектические силумины содержат в своем составе кремния более 12 вес. %. Данные сплавы обладают малым весом и высокой коррозионной стойкостью. Недостатки заэвтектических силуминов – присутствие в структуре первичных зерен кремния и включений интерметаллидов. Первичные зерна кремния имеют довольно большой размер (десятки - сотни микрометров). Вследствие этого снижаются механические свойства заэвтектических силуминов, что ограничивает применение их в машиностроении.

В Белорусском государственном университете совместно с Физико-техническим институтом НАН Белоруссии были получены образцы силумина (18-24) вес. % Si. В Институте сильноточной электроники СО РАН данные образцы подверглись комбинированной обработке, сочетающей облучение поверхности интенсивным импульсным электронным пучком субмиллисекундной длительности воздействия (установка «СОЛО») и нанесение металлической пленки ZrTiCu методом вакуумно-дугового распыления мишени (установка «ТРИО») [1, 2]. Установлено, что в результате импульсной электронно-пучковой обработки системы «пленка (ZrTiCu) / (Al-Si) подложка» в режиме высокоскоростного плавления и кристаллизации в поверхностном слое толщиной до 50 мкм формируется многоэлементная многофазная субмикро- наноразмерная структура (рис. 1). В совокупности это приводит к увеличению микротвердости более чем в 5 раз, износостойкости в 1,2 раза.

Литература

- Коваль Н.Н., Иванов Ю.Ф. Наноструктурирование поверхности металлокерамических и керамических материалов при импульсной электронно-пучковой обработке // Известия вузов. Физика. - 2008. - Т. 51. - № 5. - С. 60-70.

- Rygina M.E., Ivanov Yu.F., Lasconev A.P., Teresov A.D., Cherenda N.N., Uglov V.V, Petricova E.A., Astashinskay M.V. Modification of the sample`s surface of hypereutectic silumin by electron beam // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 124(2016) 012138 pp. 1-5.

# Text boxes

Рис. 1. Типичное изображение структуры заэвтектического силумина: а - исходный образец, б - после обработки электронным пучком, в - силумин с покрытием ZrTiCu

а

б

в