Синтез нанокристаллического SnO2 и влияние модифицирования его поверхности Au на газовую чувствительность

Заманский К.К.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

e-mail: zambahrs97@gmail.com

Оксид олова (IV) активно используется как чувствительный материал в полупроводниковых газовых сенсорах резистивного типа [1]. SnO2 имеет невысокую селективность: один и тот же сенсор может проявлять отклик к разным по природе газовым молекулам [2]. Селективность и величину сенсорного отклика можно повысить путем химического модифицирования поверхности нанокристаллических зерен диоксида олова кластерами благородных металлов [2]. Функциональные свойства подобных нанокомпозитов зависят не только от их химического состава, но и, в значительной степени, от пути и метода получения [3].

В работе проведен синтез нанокристаллического SnO2 методом распылительного пиролиза в пламени. Основные преимущества данного метода: одностадийность, получаемое вещество обладает высокой удельной площадью поверхности [4]. Поверхность наночастиц модифицирована Au методом пропитки. Фазовый состав исследован методом рентгеновской дифракции, размеры областей когерентного рассеяния оценены по формуле Шерера. Удельная площадь поверхности синтезированных материалов определена методом низкотемпературной адсорбции азота. Активность в гетерогенном Red-Ox взаимодействии исследована методом термопрограммируемого восстановления водородом. Сенсорные измерения проведены при помощи специального оборудования.

- Химическое модифицирование золотом позволяет повысить активность материала в гетерогенном Red-Ox взаимодействии.

- С повышением окислительно-восстановительной активности материалов наблюдается значительное увеличение их сенсорной чувствительности по отношению к газам-восстановителям (CO, CH4, C3H8, H2; в случае H2 сенсорный отклик увеличился в 10 раз).

Литература:

- G.Korotcenkov, B.K.Cho. The role of grain size on the thermal instability of nanostructured metal oxides used in gas sensor applications and approaches for grain-size stabilization // Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 58 (4) 167-208 (2012)

- В.В.Кривецкий, М.Н.Румянцева, А.М.Гаськов. Химическая модификация диоксида олова для селективных газовых сенсоров // Успехи химии 82 (10) 917–941 (2013)

- E.A.Mamedov, V.P.Vislovskii, R.M.Talyshinskii, R.G.Rizayev. Role of oxide catalysts basicity in selective oxidation // Studies in Surface Science and Catalysis 72 379-386 (1992)

- B.Schimmoeller, S.E.Pratsinis, A.Baiker. Flame aerosol synthesis of metal oxide catalysts with unprecedented structural and catalytic properties // ChemCatChem 3 1234–1256 (2011)