Эволюция структуры и анализ вклада действующих механизмов сверхпластической деформации в сплаве системы Al-Zn-Mg-Cu

Ситкина М.Н. 1, Котов А.Д. 2, Яковцева О.А. 3

1Студент, 2к.т.н, 3аспирант,инженер.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Кафедра металловедения цветных металлов, г. Москва, Россия

E–mail: sitkin96@mail.ru

Алюминиевые сплавы обладают хорошими механическими (в особенности высокой удельной прочностью) и коррозионными свойствами, что делает их основными конструкционными материалами в различных отраслях промышленности. Так они находят широкое применение для изготовления деталей сложной формы с использованием деформации в режиме сверхпластичности. Однако, при этом, возникает необходимость определения оптимальной скорости и температуры формовки, а также исследования структурных изменений в процессе деформации.

Цель данной работы – провести анализ изменений микроструктуры при сверхпластическом течении и определить вклады действующих механизмов во время деформации.

Объектом исследования являлся сплав состава Al-6%Zn-2,2%Mg-1,7%Cu-0,17%Cr, выбранный в пределах марки сплава АА7475.

С целью выявления оптимальной скорости деформации, были проведены испытания  со скачковым повышением скорости от 5∙10-5  с-1  и до - 2∙10-2 с-1 (в интервале температур 475-530 °С   с шагом в 15 °С).

В результате, значение оптимальной скорости деформации, соответствующее максимальной скоростной чувствительности, составило  2·10-3 с-1 , а оптимальной температурой сверхпластической деформации является температура 500 °С. При оптимальной температуре и скорости деформации максимальное относительное удлинение достигает 350 ±10%.

Эффективная энергия активации сверхпластической деформации, рассчитанная по результатам испытаний со скачковым повышением скорости, составила 113 кДж/моль, что ниже, чем энергия активации самодиффузии чистого алюминия (142 кДж/моль), но выше значения по границам зерен (84 кДж/моль). Это позволяет предположить, что зернограничное скольжение является основным  механизмом сверхпластической деформации в исследуемом сплаве.

Определяли вклады действующих механизмов сверхпластической деформации на образцах с маркерными царапинами и сеточкой на поверхности. Образцы без деформации и после деформации до 100% последовательно деформировали до 0.4. Посчитан вклад зернограничного скольжения по смещениям маркерных царапин и сеточки. Вклад внутризеренного дислокационного скольжения найден по смещениям маркерной сеточки в пределах одного зерна.

Научные консультанты по работе проф., д.т.н. Портной В.К. и к.т.н. Михайловская А.В. Работа выполнена при поддержке при поддержке гранта президента № МК-2301.2017.8.