Получение тонких пленок хромита меди (I) CuCrO2

методом химического осаждения из газовой фазы

Шакирова Ю.Д., Корсаков И.Е.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

Email: yulya-18.03.1998year@mail.ru

Актуальной задачей является получение прозрачных электропроводных тонких пленок с дырочной проводимостью для электродных материалов, жидкокристаллических дисплеев, солнечных батарей и прозрачных p-n диодов. Данная работа посвящена разработке MOCVD осаждения тонких пленок CuCrO2, который является полупроводником p-типа.

CuCrO2 содержит Cu(I), поэтому напыление таких плёнок необходимо проводить в атмосфере с пониженным парциальным давлением. Нами был проведен анализ литературных данных и определена область термодинамической стабильности фазы CuAlO2 в координатах  (рис.1) [1], [2].

Методом MOCVD на лабораторной установке были получены пленки CuCrO2 на монокристаллических подложках (MgO (100), Zr1-xYxO2-γ(YSZ) (111), c-Al2O3(0001), Gd3Ga5O12 (111)) при температуре 840(10оС, в качестве прекурсоров использовались дипивалоилметанат меди(II) и ацетилацетонат хрома (III).

Микрорентгеноспектральный анализ состава пленок показал, что пленки обогащаются медью по сравнению с испаряемой смесью прекурсоров.  Например, при взятии исходных веществ в мольном отношении 1:1 в пленке оно составило 1,4. Построен калибровочный график состав испаряемой смеси прекурсоров – состав пленки (рис.2) и определен состав смеси прекурсоров для получения стехиометрической пленки CuCrO2. Рентгенофазовый анализ показал, что получены практически однофазные пленки. В образцах с повышенным содержанием Cu в исходной смеси обнаружены пики, соответствующие CuO, следовательно, избыточная медь переходила в фазу CuO или же происходило окисление Cu2O при охлаждении пленки. Полученные пленки прозрачны (рис.3) и электропроводны (R ~ 6-10 кОм), подтвержден p-тип проводимости.

Работа выполнялась в рамках проекта РФФИ 15-03-07408а.

Литература:

[1] Неорганическая химия. Т.1. Физико-химические основы неорганической химии. (Под ред. Ю.Д.Третьякова). М.: Академия. 2008. 240 с.

[2] K.T.Jacob, C.B.Alcock. Thermodynamics of CuAlO2 and CuAl2O4 and Phase Equilibria in the System Cu2O-CuO-Al2O3. J. of Am. Cer. Soc. 1975. V.58. p.192-195.

# Text boxes

Рис. 2. Калибровочный график

Рис. 3. Прозрачность

Рис. 1. Область стабильности