Получение и гистерезисные свойства нанокомпозитов SmFeN/NdZrFeB

Бордюжин И.Г.*, Рафальский А.И., Щетинин И.В., Медведева Т.М.

*сотрудник учебно-научной лаборатории ЦРИДМ

НИТУ «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: misis.magnetlab@gmail.com

Редкоземельные наноструктурированные постоянные магниты с высокой магнитокристаллической анизотропией в настоящее время находят обширное применение в различных областях науки и техники. Понимание механизма формирования высококоэрцитивного состояния в материалах для данного типа магнитов является важным с фундаментальной и технологической точек зрения [1-2]. При этом для производства наноструктурированных постоянных магнитов перспективным является метод мокрого помола в планетарных шаровых мельницах [2-3]. На данный момент в качестве прекурсора для создания постоянных магнитов нитрид Sm2Fe17N3 привлекает внимание исследователей, как сплав, способный конкурировать со сплавами на основе Nd(Dy)-Fe-B, благодаря своей высокой температуре Кюри (750 К), высокому полю анизотропии (~ 20700 кА/м) и значительной намагниченности насыщения (1,54 Т) [4-5].

В данной статье исследованы закономерности влияния длительности мокрого помола в среде толуола на гистерезисные свойства сплава Sm2Fe17N3 и его смесей с быстрозакалённым достехиометрическим сплавом на основе Nd-Zr-Fe-B, и их корреляции с фазовым составом. При этом сплав с Zr выбран в качестве перспективного для замещения неодима при формировании магнитотвёрдой фазы (Nd,Zr)2Fe14B [6].

Полученные в ходе эксперимента данные позволяют предположить, что используемый в работе мокрый помол смесей является перспективным методом для получения магнитотвёрдых материалов (МТ) на основе нитрида Sm2Fe17N3-δ (δ = 0 ÷ 0,1). Данные порошковые МТ могут быть использованы для производства магнитопластов с полимерным связующим. В результате механического воздействия на сплав Sm-Fe-N в планетарной шаровой мельнице его коэрцитивная сила увеличивается по мере увеличения длительности мокрого помола, достигая значения 704 кА/м после 60 минут измельчения. Оптимальные гистерезисные свойства (Hci = 520,5 кА/м, σr = 81,8 А×м2/кг, σr/σs = 0,75) получены после совместного помола сплава Sm2Fe17N3 со сплавом на основе Nd-Zr-Fe-B, добавляемом в количестве 10 % масс., по следующему режиму: измельчение сплава Sm2Fe17N3 длительностью 20 минут, добавление к нему 10 % масс. сплава на основе Nd-Zr-Fe-B и совместное измельчение сплавов длительностью 20 минут.

Литература

1.	Zheng L., Cui B., Akdogan N. et. al. Influence of octanoic acid on SmCo5 nanoflakes prepared by surfactant-assisted high-energy ball milling // Journal of Alloys and Compounds 504 (2010) 391–394.

2.	Yue M., Li Y.Q., Liu R.M. et. al. Abnormal size-dependent coercivity in ternary Sm-Fe-N nanoparticles // Journal of Alloys and Compounds 637 (2015) 297–300.

3.	Chakka V.M., Altuncevahir B., Jin Z.Q. et. al. Magnetic nanoparticles produced by surfactant-assisted ball milling // Journal of Applied Physics 99 (2006) 08E912.

4.	Zhao L., Akdogan N., Hadjipanayis G. Hard magnetic Sm2Fe17N3 flakes nitrogenized at lower temperature // Journal of Alloys and Compounds 554 (2013) 147–149.

5.	Okada S., Suzuki K., Node E. et al. Preparation of submicron-sized Sm2Fe17N3 fine powder with high coercivity by reduction-diffusion process // Journal of Alloys and Compounds 695 (2017) 1617-1623.

6.	Savchenko A.G., Medvedeva T.M., Shchetinin I.V. et. al. Phase-structural state diagrams and hysteresis properties of rapidly solidified alloy Nd10.4Zr4.0Fe75.1Co4.1B6.4 after heat treatment //  Journal of Alloys and Compounds, in press, http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.01.002.