Поиск новых соединений в трёхкомпонентной системе CsI-SnI4-SbI3 для использования в качестве электролитов в ячейках Гретцеля

Евдакова А., Григорьева А.В.

Студент; старший научный сотрудник, кандидат химических наук

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: a.evdakova@gmail.com, anastasia.grigorieva@gmail.com

В настоящее время активно используются возобновляемые источники энергии такие, как солнечные батареи. Наиболее многообещающими являются фотоэлектрохимические ячейки, в которых используются оксидные полупроводники с широкой запрещённой зоной, называемые также ячейки Гретцеля. Большой интерес для использования в ячейках Гретцеля в качестве светопреобразующего компонента представляют сложные иодиды со структурой перовскита [1,2]. Ранее были изучены иодиды на основе олова в степени окисления +2, которая не является стабильной. Сложность синтеза и создания архитектуры ячеек связана с необходимостью использования инертной атмосферы и отсутствие влаги, в связи с чем было предложено использование перовскитоподобных структур состава Cs2SnI6, содержащих олово в степени окисления +4, устойчивое к воздействию воздуха и влаги. Иодостаннат (IV) цезия является полупроводником p-типа и может также служить проводником дырок в солнечных батареях [1,2].

Целью данной работы является поиск новых соединений на основе иодидов цезия, олова и сурьмы, которые могут быть использованы в составе солнечных батарей в роли светопреобразующих компонентов. Из литературных источников известно, что легирование состава Cs2SnI6 примесью Sb3+ может приводить к возникновению донорных уровней в запрещенной зоне. Предметом изучения является трехкомпонентная система. В качестве основного синтетического подхода был выбран твердофазный ампульный CsI-SnI4-SbI3синтез. Образцы были помещены в кварцевую ампулу и спечены в течение 48 ч при 220°C в условиях разряженной атмосферы (p ~0,08 атм.)[2,3]. Было изучено 12 составов с различным процентным содержанием олова и сурьмы, принадлежащих двум потенциальным квазибинарным разрезам Cs2SnI6 – SbI3 и Cs3Sb2I9 – SnI4.

Имеется возможность обнаружить новое соединение, являющееся полупроводником с более широкой запрещённой зоной с возможностью дальнейшего использования в солнечной энергетике.

1. L. Calio, S. Kazim, M. Gratzel, S. Ahmad. Hole-transport materials for perovskite solar cells.  Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 14522 – 14545.

2. B. Lee, C. C. Stoumpos, N. Zhou, F. Hao, C. Malliakas, C.-Y. Yeh, T. J. Marks, M.G. Kanatzidis, R.P.H. Chang. Air-stable molecular semiconducting iodosalts for solar cell applications: Cs2SnI6 as a hole conductor.  J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15379−15385.

3 B. Saparov, F. Hong, J.-P. Sun, H.-S. Duan, W. Meng, S. Cameron, I. G. Hill, Y. Yan, D.B. Mitzi. Thin-film preparation and characterization of Cs3Sb2I9: A lead-free layered perovskite semiconductor. Chem. Mater., 2015, 27, 5622−5632.