Травление титановой подложки перед нанесением покрытий

на основе оксинитрида титана

Павлюк У.В., Леонова Л.А.

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Томск, Россия

E–mail: ulya05011994@gmail.com

Титан и его сплавы используются широко в медицине благодаря низкой биологической активности, высокой механической прочности и т.д. В сердечнососудистой хирургии при лечении ишемической болезни сердца применяют стенты из титана, нержавеющей стали, которые устанавливают в просвет сосуда для обеспечения движения крови по сосуду [1]. В качестве материала для стентов используют технически чистый титан с гемо- и биосовместимым покрытием на основе оксинитрида титана.

Основная проблема при нанесении оксинитридных покрытий – малое сцепление подложки-металла и покрытия, то есть покрытие может «слететь» с металла за счет окисления поверхностных слоев и образования окалины. Экспериментальным путем определено, что наилучшая адгезия покрытий достигается при идеально гладкой, отполированной поверхности металлической подложки.

Цель работы – в выборе полирующего травителя титана, для последующего нанесения оксинитридного покрытия титана методом реактивного магнетронного распыления.

В работе в качестве травителей были выбраны два раствора: 1 – HCl (1,7н) + NH4F; 2 – H2SO4 (3,4н) + HNO3 (1,7н) + NH4F. Образцы титана маркой ВТ1-0 размерами 10x10x1 мм помещались в составы травителей при разных условиях. Объем  раствора определялся в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10993-12-2009. Данные экспериментов были получены гравиметрическим методом, а так же металлографическим микроанализом с использованием микроскопа МЕТАМ РВ-22.

Опыты показали, что кислотные травители с добавлением фторид-иона способствуют уменьшению массы и шероховатости подложки-титана. Увеличение металлографического микроскопа в 1000 раз позволило четко отследить изменение микрорельефа поверхности металла. Выбранные растворы могут использоваться в качестве полирующих травителей титановых подложек перед нанесением биопокрытий на основе оксинитрида титана.

Литература

[1] Крюков, Н. Н. Ишемическая болезнь сердца, ее профилактика, лечение, диагностика и способы контроля [Текст] / Н. Н. Крюков, В. В. Симерезин; Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава. - Самара: Волга-Бизнес, 2007. – 24 с.