Керамика на основе пирофосфата кальция, полученная формованием из высококонцентрированных суспензий

Мухин Егор Алексеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

e-mail: egor@emukhin.ru

Создание неорганических материалов для искусственных костных имплантатов — одно из важнейших направлений развития современного медицинского материаловедения. Одним из перспективных является регенеративный подход лечения костной ткани с применением биорезорбируемых керамических материалов. Данный подход предполагает постепенное замещение материала имплантата растущей костной тканью. Разработка новых видов керамики на основе фосфатов кальция с мольным соотношением Са/P ≤ 1,5 расширит основу для продвижения регенеративного метода лечения. Снижение соотношения Са/P позволит повысить растворимость материалов на основе фосфатов кальция.

Цель работы — получение керамических материалов в системе CaO — P2O5, содержащих фазы полифосфата кальция, пирофосфата кальция и ортофосфата кальция.

В качестве прекурсора фаз полифосфата, пирофосфата и ортофосфата кальция использовали смесь компонентов: гидроксиапатита (ГАП) Ca10(PO4)6(OH)2 и гидроортофосфата аммония (NH4)2HPO4. Предполагаем, что при термической обработке в зависимости от соотношения компонентов преимущественно протекают следующие реакции с образованием биорезорбируемых фаз:

3Ca10(PO4)6(OH)2	+ 2(NH4)2HPO4		= 10Ca3(PO4)2	+ 4NH3		+ 6H2O			(1)

Ca10(PO4)6(OH)2		+ 4(NH4)2HPO4		= 5Ca2P2O7			+ 8NH3		+ 7H2O			(2)

Ca10(PO4)6(OH)2		+ 14(NH4)2HPO4	= 10Ca(PO3)2	+ 28NH3	+ 22H2O		(3)

Для получения керамических материалов подготовлены высококонцентрированные суспензии (пасты) из гидроксиапатита. В качестве дисперсионной среды использовали раствор сахарозы C12H22O11. Изготовление суспензий проводили с использованием вибрации.

Объёмные образцы в форме кордов получали с помощью шприцов с диаметром фильеры 2 мм, прилагая равномерные усилия к поршню. Исследовали способность паст образовывать однородные слои и возможность создания устойчивых многослойных конструкций.

Для получения целевых биорезорбируемых фаз к суспензиям, приготовленным из 0,5 М раствора сахарозы и порошка ГАП в соотношении 0,8 г/мл, при формовании добавляли различные количества гидроортофосфата аммония (NH4)2HPO4 согласно реакциям 1 – 3. Объёмные образцы, полученные формованием, подвергали обжигу, затем исследовали с помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) и рентгенофазового анализа (РФА).

| Целевая фаза | Отношение Ca/P | Температура обжига | Температуры фазовых переходов | Фазовый состав по данным РФА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| β-Ca3(PO4)2 | 1,5 | 1100 °C | 1120 °C (β → α) | β-Ca3(PO4)2 |
| β-Ca2P2O7 | 1,0 | 1100 °C | 700 – 750 °C (γ → β) 1140 °C (β → α) | β-Ca2P2O7, β-Ca3(PO4)2 |
| β-Ca(PO3)2 | 0,5 | 900 °C | 450 – 500 °C (γ → β) 970 °C (β → α) | β-Ca(PO3)2 |

Таким образом, формование из высококонцентрированных суспензий позволяет получить пористые образцы керамики, содержащие фазы трикальциевого фосфата Ca3(PO4)2, пирофосфата кальция Ca2P2O7	 и полифосфата кальция Ca(PO3)2. Конечный фазовый состав зависит от соотношения исходных компонентов на стадии подготовки порошковых полуфабрикатов.