Электрокристаллизация железных наноструктур

Сотничук С.В.1, Киселёва Т.Ю.2, Елисеев А.А.1, 
Сергеев И.3, Herlitschke M.3, Напольский К.С.1, Гончарова А.С.1

Студент 3 курса

1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

3Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg D-22607, Germany

E-mail: sotnya777@mail.ru

Магнитные материалы обеспечили решение многих технологических задач и в заметной степени способствовали научно-техническому прогрессу в современном мире. Переход к микро- и наноразмерам позволяет обнаруживать новые магнитные эффекты, такие как анизотропное магнетосопротивление и эффект гигантского магнетосопротивления [1, 2], проявляющиеся в одномерных монофазных и сегментированных наноструктурах. Самым сильным ферромагнетиком является железо (Fe). А потому получение устойчивых наноструктур на его основе является перспективной задачей современного наноматериаловедения.

Целью данной работы является разработка метода формирования массивов наноструктур железа с контролируемой геометрической анизотропией.

Для получения нанонитей Fe был применён метод темплатного электроосаждения с использованием пористых плёнок анодного оксида алюминия (АОА) в качестве матриц. Электроосаждение Fe проводили при комнатной температуре из электролита следующего состава: FeSO4 (0,5 М), Na2SO4 (0,5 М), H3BO3 (0,4 М), C6H8O6 (0,006 М).

На основе данных циклической вольтамперометрии установлено, что равновесный потенциал Eравн составляет -0,67 В и рациональным диапазоном потенциалов для осаждения Fe из используемого электролита является область от -0,8  до -1 В отн. Ag/AgCl электрода сравнения. В ходе работы были получены наноструктуры железа с фактором геометрической анизотропии > 500 (диаметр ~ 60 нм, длина превышает несколько десятков микрон). Согласно данным электронной дифракции, нанонити состоят из α-Fe и имеют зернистую структуру с микронным размером отдельных монокристаллических зёрен. Данные, полученные методами мессбауэровской спектроскопии и ядерного резонансного рассеяния синхротронного излучения, также свидетельствуют о преобладании фазы α-Fe; наличие небольшого количества парамагнитной компоненты (менее 3%) говорит об окислении поверхности нанонитей. При комнатной температуре нанонити Fe находятся в ферромагнитном состоянии. Установлено, что средний угол отклонения намагниченности от направления длинной оси нанонитей составляет около 6°. Наиболее вероятно, такое поведение связано с отклонением спинов атомов железа вблизи поверхности наноструктур из-за обменных взаимодействий Дзялошинского-Мория или в связи с обменным взаимодействием на интерфейсе ферромагнетик (железо) – антиферромагнетик (оксид железа). При продолжительном хранении (6 месяцев) нанокомпозитов Fe/AOA на воздухе существенного окисления металлических нанонитей в матрице не происходит.

Литература

1. T.M. Whitney, J.S. Jiang, P.C. Searson, and C.L. Chien. Fabrication and Magnetic Properties of Arrays of Metallic Nanowires // Science 261, 1316 (1993).

2. M.N. Baibich, J.M. Broto, A. Fert, et al. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices // Phys. Rev. Lett. Vol. 61 (1988).