Разработка технологии получения биокомпозитов на основе кальциевыхфосфатов и полимеров молочной кислоты.

Торопков Н.Е. Антонкин Н.С.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, г. Томск,

E-mail: zerogooff@gmail.com

В настоящее время обширные дефекты костей (например, при онкологии) требуют использования имплантатов со сложной геометрией, которую можно получить при помощи совмещения комплекса рентгеновской томографии, моделирования и 3D-печати индивидуальных имплантатов для каждого пациента. В этом плане перспективными материалами считаются полимеры (и их композиты на основе биокерамики), особенно, полилактидов и других биорезорбируемых полимеров [1]. Срастание костной ткани со структурой трехмерного имплантата значительно повышает механическую прочность биокомпозита “имплантат-кость”.

Цель работы: разработать серию композитов на основе синтезированных фосфаты кальция – L,D-полилактид, пригодных для печати на принтере по технологии FDM, имеющих достаточную прочность для использования их в имплантатологии.

Ключевым компонентом композита является синтетический гидроксиапатит (ГА), полученный по ранее разработанной технологии и эффективный с точки зрения физиологии биокерамический образец [2]. В эксперименте использовался L,D-полилактид с молекулярной массой не менее 100.000 г/моль [3].

***

Исследования показали, что увеличение содержания ГАП в чистом композите с ПЛА, приводит к уменьшению прочности экспоненциально, поэтому нами были подобраны пластифицирующие и стабилизирующие добавки, для упрочнения конечных свойств композита, а также улучшения реологических свойств шликера при печати на 3д-принтере. Сами добавки являются нетоксичными для организма, но и будучи введёнными в композит, снижают риск отторжения, и повышают (в теории) приживаемость имплантата. Так, например, глицерин служит питательной средой для образования новых клеток, а ацетат серебра несет обеззараживающую функцию, препятствуя полимеру вбиранию в себя клеток и образование злокачественных.

# Список литературы

- Rittweger J., Beller G., Ehrig J., Jung C., Koch U., Ramolla J., Schmidt F., Newitt D., Majumdar S., Schiessl H., Felsenberg D. BONE-MUSCLE STRENGTH INDICES FOR THE HUMAN LOWER LEG. BONE Elsevier Science Publishing Company, Inc.Vol. 27, № 2, 2000, p 319-326

- N E Toropkov et al Influence of synthesis conditions on the crystallinity of hydroxyapatite obtained by chemical deposition 2016 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. Vol. 156 №1, p. 6-13

- V N Glotova, T N Bikmullina1, A E Lukianov, V T Novikov, LACTIDE AND LACTIC ACID OLIGOMER SOLUBILITY IN CERTAIN SOLVENTS, Petroleum & Coal Volume 58, 2016, Issue 5 „New directions for development of petrochemical technology” pp. 585-589