Использование новых электродноактивных соединений в иодидселективных электродах

Соколова Е.А.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: katesokoal@gmail.com

Иод относится к эссенциальным элементам, основная функция которого - регуляция деятельности «щитовидной» железы. Главным образом, источниками йода в организме являются пищевые продукты. Но суточная норма потребления элемента, как правило, не обеспечивается питанием, к тому же поступление избытка йода в организм может привести к токсическим эффектам. Поэтому контроль содержания элемента в продуктах - важная аналитическая задача. Существуют различные методы определения иодид аниона, но необходимо создание селективного, экспрессного и дешевого метода. Данным требованиям соответствуют ионселективные электроды (ИСЭ), которые также обладают возможностью работы в полевых условиях. Цель данной работы - изучение новых электродноактивных веществ (ЭАВ) в ИСЭ с откликом на иодид-анион. Для изготовления ИСЭ использовали ионоселективную мембрану состава (процент по массе):  поливинилхлорид, о-нитрофенилотиловый эфир, и (ЭАВ) в соотношении (65.4:32.6: 2). В качестве ЭАВ использовали: новые донорно-акцепторные металлокомплексы на основе кобальта - Со(N-4-пиридилбензамид)2(CH3COO)2(H2O)2 (электрод 1), Cо(N-(5-хинолинил)3,5-дибензамид)2(Cl)2(H2O)2 (электрод 2), Со(N-(4-пиридил)3,5-динитробензамид)2(CH3COO)2(H2O)2 (электрод 3); лиганды производных фталоционата – соединение 4 (электрод 4), соединение 5 (электрод 5). Исследование электродных функций показало, что для электродов 2-5 крутизна электродных функций близка к теоретической – 54.3, 38.2, 54.0, 61.8 мВ/дек соответственно. Была исследована потенциометрическая селективность в присутствие анионов: SO42-, NO3-, Cl-, Br-,ClO-, Sal, C6H5-, CH3COO-, F-, Cl-, NO2-, H2PO4-, SCN- для электродов 1-5, анионы не оказывают мешающего влияния. Электроды 2,3,5 обладают интервалом линейности в диапазоне концентраций 1·10-1-1·10-4 М, электрод 4 - 1·10-1-1·10-5 М. Для электродов 4-5 был исследован рабочий диапазон рН от 4 до 8.

Автор выражает благодарность научному руководителю к.х.н., доценту Немиловой М.Ю.