Комплексы анионных флипосом с полилизином: влияние молекулярной массы поликатиона на контролируемое высвобождение гидрофильного вещества
Локова Анастасия Юрьевна, Заборова Ольга Владимировна
Студентка (магистр)
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева, 
факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия
E–mail: nasta906@rambler.ru

Липосомы представляют собой уникальный класс биосовместимых наноконтейнеров для доставки биологически-активных веществ. Особый интерес представляют наноконтейнеры, способные реагировать на изменение условий окружающей среды, например рН. При включении в состав липосом pH-чувствительного компонента (флипида), появляется возможность "открывать" наноконтейнер с высвобождением биологически активного содержимого не случайным образом, а при его попадании в слабокислую среду, характерную для воспаленных тканей и опухолей. Липосомы, содержащие флипид и способные к контролируемому высвобождению содержимого, получили название «флипосомы». Модификация поверхности флипосом полимерами позволяет улучшить их термодинамическую стабильность, механическую прочность, а также придать аффинность к клеточной мембране.

В данной работе изучено воздействие поликатиона и pH среды на проницаемость анионных флипосом. В качестве полимера был использован полилизина гидрохлорид различной молекулярной массы: Mw = 6000-9000; Mw = 15000; Mw = 70000-150000 и Mw = 150000-300000.

В работе была изучена скорость вытекания и максимальный высвобождаемый объём гидрофильного содержимого рН-чувствительных липосом. Методом кондуктометрии было показано, что для индивидуальных липосом, заполненных 1М хлоридом натрия, и для их комплексов с поликатионами, вытекания содержимого наноконтейнеров при рН7 не происходит. Однако в рН5 наблюдается вытекание соли из флипосом, причём скорость вытекания в случае комплексов с поликатионом выше, чем у индивидуальных флипосом. Молекулярная масса поликатиона не влияет на скорость и полноту вытекания гидрофильного содержимого флипосом.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-33-01083