Влияние строения заместителя на физико-механические свойства непредельных производных хитозана

Хавпачев Мухамед Аликович

Студент

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева

Факультет нефтегазохимии и полимерных материалов, Москва, Россия

E-mail: muxamed_hav@mail.ru

В работе для получения непредельных производных хитозана предложен метод воздействия на полимеры давления и сдвиговых напряжений. Метод позволяет полностью отказаться от использования растворителей, не требует расплавления реакционных смесей и, таким образом, является удобным и эффективным способом целенаправленного химического модифицирования неплавких и малорастворимых полисахаридов.

Представлены результаты изучения закономерностей твердофазного способа получения аллилзамещенных производных хитозана. Механизмы протекающих реакций, структуру и состав полученных производных исследовали методами ИК- и ЯМР-спектроскопии, обратного бромометрического титрования [1]. Оценка количества вошедших в структуру хитозана аллильных заместителей, основанная на определении массы брома, присоединяющегося к 100 г полимера, показала хорошую сходимость полученных спектральным и химическим методом результатов.

Твердофазное модифицирование структуры хитозана фрагментами аллилзамещенного производного олигоэтиленгликоля осуществляли реакционной экструзией твердых смесей хитозана с аллилглицидиловым эфиром октаэтиленгликоля при различных соотношениях компонентов в двухшнековом экструдере (Berstorff ZE-40, Германия) при температуре – 5 °С. Установлено, что в разбавленных растворах образцов непредельных производных хитозана возникают новые взаимодействия липофильного характера, преимущественно межмолекулярные, а не внутримолекулярные. Об этом свидетельствуют данные динамического светорассеяния, показывающие образование агрегатов существенно большего размера, по сравнению с исходным хитозаном, когда степень замещения достигает значительных величин. Механические испытания пленок, полученных методом сухого формования, поливом уксуснокислых растворов полимеров на пластиковую подложку, проводили на универсальной разрывной машине AG-E (Shimadzu, Japan) при скорости 1 мм/мин.

***

Проведенные исследования деформационно-прочностных характеристик пленок из немодифицированных образцов хитозана, аллилхитозана, и  образцов хитозана, модифицированных фрагментами аллилзамещенного производного олигоэтиленгликоля показали, что все они обладают хорошей механической прочностью. Введение в структуру хитозана аллильных фрагментов приводит к росту относительного удлинения. Этот эффект наиболее выражен при введении в структуру хитозана заместителей на основе аллилзамещенного производного олигоэтиленгликоля. Дополнительные липофильные взаимодействия в образцах аллилхитозана не вносят весомого вклада в разрывную прочность, тогда как включение в структуру хитозана фрагментов олигомера способствует повышению деформационно-прочностных характеристик пленочных материалов. После обработки пленок под действием УФ-излучения наблюдается существенное снижение их пластичности по сравнению с необлученными пленками, что свидетельствует об образовании межмолекулярных сшивок и пригодности полученных производных для создания гидрогелей на основе хитозана.

Литература

1. Т. А. Акопова, А. В. Истомин, М. А. Хавпачев, Т. С. Демина, Е. А. Свидченко, Г. В. Черкаев, Н. М. Сурин, А. Н. Зеленецкий. Синтез, структура и оптические свойства аллилзамещенных производных хитозана // Изв. УНЦ РАН. – 2016. – №3(1). – С. 5-8.