Зависимость степени превращения эпоксидных групп от температуры отверждения и от соотношения компонентов в эпоксиаминном связующем

Вашуркин Д.В.1, Гарифуллин Н.О.2

1 – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2 – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Россия

E-mail: mr.Cosmonavt@mail.ru

Развитие современной техники требует создания новых конструкционных материалов, превосходящих по своим прочностным, упругим и другим свойствам традиционные. Одним из распространенных подходов является сочетание разнородных веществ и создание новых композиционных материалов, свойства которых количественно и качественно отличаются от свойств каждого из составляющих их компонентов. Так, полимерные композиционные материалы (ПКМ), состоящие из пластичной полимерной основы (матрицы), армированной разнообразными наполнителями, обладают высокой удельной прочностью, жесткостью и другими необходимыми эксплуатационными параметрами. Варьирование состава матрицы и наполнителя, соотношения компонентов, температуры отверждения и т.п. позволяет получать широкий спектр материалов с требуемым набором свойств. В настоящее время эпоксидные олигомеры из-за комплекса присущих им свойств продолжают оставаться самыми востребованными компонентами термореактивных связующих для ПКМ конструкционного назначения. Особенностью процессов получения ПКМ на основе эпоксидных олигомеров является образование густой трехмерной сетки, что приводит к затормаживанию (при конверсии > 60-80%) и в дальнейшем к практически полному прекращению реакции взаимодействия эпоксидных групп с функциональными группами отвердителя.

Настоящая работа посвящена определению зависимости степени превращения эпоксидных групп от температуры отверждения и соотношения компонентов в эпоксиаминном связующем, состоящем из эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 и отвердителя 4,4’-диаминодифенилметана (ДАДФМ), при 12 разных соотношениях исходных концентраций эпоксидных и аминных групп в диапазоне от 0.5 до 2 (моль NH)/(моль EP). Каждый из анализируемых составов был отвержден в изотермических условиях в течение 24 часов при температуре от 80 до 180 °С. Определение концентрации эпоксидных групп проводилось по разработанной методике с использованием ИК-спектрометрии в ближнем диапазоне с проверкой альтернативными методами: химическим титрованием и ЯМР. В результате были получены данные о зависимости предельного превращения эпоксидных групп в отвержденном связующем от состава и температуры.

Авторы выражают свою признательность за помощь в работе к.х.н. Малкову Г.В.