Изучение глобулярных структур одиночной цепи мультиблоксополимера из гибких и полужестких блоков в селективном растворителе: компьютерное моделирование методом стохастического приближения Монте-Карло

Mальцева Д.В.1, Заблоцкий С.В.1, Мартемьянова Ю.А.1, Шакиров Т.М.2

1МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, Halle, Germany

E-mail: dv.maljtceva@physics.msu.ru

Мы изучаем конформационные свойства одиночной цепи мультиблоксополимера, состоящего из гибких (F) и полужестких (S) блоков с одинаковым количеством F- и S-единиц, которые имеют разное сродство к растворителю. Мы проводим моделирование методом Монте-Карло с помощью алгоритма стохастического приближения [1, 2], который является одной из реализаций метода плоских гистограмм [3]. Алгоритм стохастического приближения Монте-Карло (СПМК) основан на идее равномерного посещения системой всех энергетических состояний и накоплении функции плотности состояний. Мы используем двумерную функцию плотности состояний, которая зависит от энергии внутрицепной жесткости и от энергии невалентных межмономерных взаимодействий. Целью работы является построение полной диаграммы состояний для исследуемой системы. Мы представляем информацию о различных необычных морфологиях полимерной цепи, включая некоторые структуры с высокой ориентационной упорядоченностью векторов связей. Данные структуры мы получили для исследуемой модели мультиблоксополимера, состоящего из N=64 мономерных звеньев с длиной блока b=16 звеньев, при варьировании параметра жесткости. На основе накопленной функции плотности состояний построены предварительные диаграммы состояний в переменных температура и параметр жесткости для двух случаев, отличающихся разным сродством блоков к селективному растворителю. Полученные результаты мы сравниваем с результатами для одиночной цепи с гибкими и полужесткими блоками в случае неселективного растворителя [4, 5] и обсуждаем наблюдаемые различия.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-03-91334-ННИО-a) и DFG (проект PA 473/10-1) с использованием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ. Авторы благодарны В.А. Иванову и В. Паулю.

Литература

1. Liang F. // J. Stat. Phys. 2006, 122, 511.

2. Liang F., Liu C., Carroll R. J. // J. Amer. Stat. Ass. 2007, 102, 305.

3. Janke W., Paul W. // Soft Matter, 2016, 12, 642.

4. Zablotskiy S.V., Martemyanova J.A., Ivanov V.A., Paul W. // J. Chem. Phys., 2016, 144, 244903.

5. Zablotskiy S.V., Martemyanova J.A., Ivanov V.A., Paul W. // Polym. Sci. Ser. A, 2016, 58, 899.