Биосовместимые амфифильные блок-сополимеры на основе сверхразветвленного полиэфира 2, 2-бис(метилол)пропионовой кислоты, лактида и этиленоксида, синтез и физико-химические свойства

Пучков А.А.1, Гомзяк В.И.1,2

1Московский технологический университет (Институт тонких химических

технологий), Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва,

Россия

E–mail: puchkov1208@gmail.com

Синтез многолучевых звездообразных полимеров, в частности биоразлагаемых для медицинского применения, а также изучение их свойств, являются актуальными и важными задачами современной полимерной химии. За последние десятилетия синтезированы макромолекулы различной сложной архитектуры: звездообразные, сверхразветвленные, дендримеры и др. Особый интерес представляют гибридные линейно-дендритные блок-сополимеры, макромолекулы которых состоят из линейного и сверхразветвленного фрагментов. Главной особенностью строения таких полимеров, определяющей их поведение в растворе, является наличие компонентов, различающихся как по химической природе, так и по архитектуре (линейные и разветвленные блоки) [1, 2].

В данной работе были синтезированы тройные блок-сополимеры на основе сверхразветвленного полиэфира 2, 2-бис(метилол)пропионовой кислоты, L-лактида и этиленоксида с различной длиной поли-L-лактидного блока. Строение полученных сополимеров было подтверждено методами ЯМР-спектроскопии, гель-проникающей хроматографии, ИК-спектроскопии. Проведено сравнительное исследование свойств синтезированных блок-сополимеров: определены размеры (гидродинамические диаметры) и ξ-потенциалы полученных из них наночастиц. Установлено, что синтезированные многолучевые блок-сополимеры образуют в воде устойчивые супрамолекулярные агрегаты, форма которых близка к сферической, что делает их перспективными для солюбилизации различных гидрофобных соединений (лекарственных препаратов и проч.).

Литература

- Vlerken L. E., Amiji M. M. Multifunctional polymeric nanoparticles for tumor targeted drug delivery. // Expert Opinion on Drug Delivery. – 2006. – V.3(2). – P. 205–216.

- Nasongkla N., Bey E., Ren J., Ai H., et al. Multifunctional polymeric micelles as cancer-targeted, MRI-ultrasensitive drug delivery systems. // Nano Letters. – 2006. – V.6. – P. 2427–2430.