Создание полиглицидилметакрилатных полимерных микросфер, содержащих флуоресцентные наночастицы, для использования в реакции пассивной латексной агглютинации

Чернышева В.А., Бахтина А.В.

студент, аспирант

Московский Технологический Университет, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений имени С.С. Медведева, Москва, Россия

E-mail: chernycheva@inbox.ru

В реакции пассивной латексной агглютинации в качестве носителей биолигандов предложены полиглицидилметакрилатные микросферы, полученные методом дисперсионной полимеризации с их последующим аминированием гексаметилендиамином []. Аминирование протекает по эпоксидным группам полимера, которые располагаются неравномерно в объеме и на поверхности частиц. Такое расположение функциональных групп приводит к тому, что в реакции взаимодействия аминогрупп с функциональными группами биолиганда, может принимать участие их разное количество, что приведет к невоспроизводимым результатам. Эту ситуацию можно исправить путем модификации полимерных микросфер углеродными наночастицами, полученными методом гидротермальной обработки по реакции Майяра в присутствии глицина и глюкозы. Предварительно было показано, что путем изменения массового соотношения между глицином и глюкозой, а также, их концентрации и температуры реакции, можно варьировать количество углеродных наночастиц []. Разработана методика иммобилизации углеродных наночастиц в полиглицидилметакрилатные частицы, позволяющая относительно равномерно распределять их по всему объему микросфер, что подтверждено методом конфокальной микроскопии. Полученные полимерные микросферы были апробированы в реакции пассивной латексной агглютинации с положительным результатом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

# Endnotes

Грицкова И.А., П. Н. (2004). Полимерные микросферы в диагностике. Москва.

Tiantian Lai, E. Z. (2013). Hybrid carbon source for producing nitrogen-doped polymer nanodots-one-pot hydrotermal synthesis fluorescence enhancement and higly selective detection of Fe(III).