Негорючие элементоорганические текстильные материалы

Новикова Наталья Сергеевна

Студент 6 курса

ФГБУН Московский технологический университет

E-mail: n.zira@yandex.ru

В настоящее время особый интерес вызывают синтетические волокна в связи с рядом свойств, которыми они обладают: устойчивость к истиранию и атмосферным воздействиям, высокая прочность, низкое водопоглощение. Функциональные олигоорганосилоксаны используются как аппреты для материалов в разных областях промышленности, к примеру, для изготовления изделий бытового и технического назначений [1]. Основной недостаток волокон – горючесть. В связи с этим первостепенное место занимает решение проблемы горючести полимерных волокнистых материалов. Улучшить функциональные характеристики или придать новые свойства за счет незначительных изменений отнимают гораздо меньше материальных затрат и времени, чем создание совершенно новых видов волокон. Вследствие этого одним из основных способов придания полимерным материалам специфических свойств является модификация.

В данном исследовании в качестве потенциального полупродукта для синтеза кремнийорганических олигомеров исследован доступный аминоэтиламинопропилтриметоксисилан.

Ранее в нашей исследовательской группе были разработаны высокоэффективные негорючие текстильные материалы на основе АГМ-9 (3-аминопропилтриэтоксисилана). Дальнейшим этапом нашей работы стала разработка следующего поколения текстильных материалов на основе аминоэтиламинопропилтриметоксисилана. Было показано, что при переходе от аминопропильной, к аминоэтиламинопропильной группе способность к возгоранию уменьшилась примерно в два раза.

Целью работы является синтез функциональных, кремнийорганических олигомеров на основе аминоэтиламинопропилтриметоксисилана со степенью полимеризации n=10 и исследование их физико-химических свойств. Была изучена поверхностная иммобилизация по типу реакции Кабачника-Филдса [2, 3] на вискозную ткань полученных органосилоксанов.

В настоящее время изучаются негорючие свойства полученных полимерных материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-03-01025).

Литература

- Амеличев А.А. Синтез олигоорганосилоксанов для получения покрытий с заданными свойствами и полимерных суспензий с узким распределением частиц по размерам – М: кан. дис., МТУ, 2016. – 120 с.

- Ли Дж.Дж. Именные реакции. Механизмы органических реакций / Пер. с англ. В. М. Демьянович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 456 с.

- Михайлин Ю.А. Тепло-, термо- и огнестойкость полимерных материалов – СПб: Научные основы и технологии, 2011. - 415 с.