Получение полиэфирамидов совместной поликонденсацией молочной и аминокапроновой кислот

Ипатова Ю. Н.

Московский технологический университет (ИТХТ) Москва, Россия

E–mail: pchelka-dzin@yandex.ru

Полиэфирамиды (ПЭА)– группа биоразлагаемых синтетических полимеров, сочетающих в своей структуре эфирное и амидное соединение. Благодаря этому в одном образовании полиэфирамиды имеют хорошую деградационную способность полиэфиров и термомеханические свойства полиамидов.  Биоразлагаемые синтетические полимеры– это класс полимеров, который начал  подробно изучаться с начала 1960-х, и нашедший активное применение в биомедицинской области, за счет биосовместимости и нетоксичности. Огромное преимущество этих полимеров в биомедицинской и фармацевтической областях зависит от того факта, что после хирургического вмешательства нет необходимости в удалении материла, изготовленного из биоразлагаемых полимеров, поскольку он  со временем деградирует, распадаясь на простые вещества и выделяясь из организма естественными путями.

Данная работа направлена на получение биоразлагаемого, биосовместимого, обладающего хорошими физико-механическими свойствами сополимера молочной и аминокапроновой кислот методом совместной двухстадийной поликонденсации с использованием катализаторов на основе солей олова ( SnCl2, Sn(Oct)2) под вакуумом.

Получение полиэфирамида из биоразлагаемой молочной кислоты и аминокапроновой кислоты, отвечающей за высокие механические свойства, может найти применение в биомединской области, а именно системы доставки лекарств, системы генной доставки и тканевой инженерии.

Литература

1. 	Ana C. Fonseca, Maria H. Gil. Biodegradable poly(ester amide)s – A remarkable opportunity for the biomedical area: Review on the synthesis, characterization and applications// Progress in Polymer Science, 2013

2.	Kulshrestha AS, Mahapatro A. Polymers for biomedical applications. Chemical Society; 2008

3.	Nair LS, LaurencinCT. Biodegradable polymers as biomaterials. Prog Polym Sci 2007;32:762–98

4.	Ulery BD, Nair LS, Laurencin CT. Biomedical applications of biodegradable polymers. J Polym Sci B: Polym Phys 2011;49:832–64.