Исследование влияния Sangre de Drago на свойства полимерных и пленочных материалов

Куринова М.А.
Аспирант

Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина, Москва, Россия
E–mail: kma240190@mail.ru

Одним из типов современных волокнистых и пленочных материалов медицинского назначения являются материалы на основе биосовместимых и биодеградируемых полимеров. Эффективным способом расширения спектра их функциональной активности является иммобилизация в их структуре различных биологически активных веществ (БАВ), обеспечивающая сохранение функции выделения лекарственного вещества [1].

В настоящей работе исследована возможность применения для иммобилизации в качестве БАВ Sangre de Drago – комплекса соединений, содержащихся в экстракте коры Croton lechleri, применяемого в медицинской практике США, странах Южной Америки [2], биологическое действие которого характеризуется выраженной антиоксидантной и антимикробной активностью, приводит к ускорению процессов заживления ран различной этиологии, восстановлению дермы путем стимуляции синтеза коллагена и др.[3].

Исследованы вязкостные характеристики растворов системы поливиниловый спирт-хитозан-БАВ. Установлено неаддитивное изменение характера реологических зависимостей от концентрации БАВ – повышение вязкости растворов при ее увеличении. С целью оценки области концентрации растворов, обеспечивающих возможность формования волокон, определены точки кроссовера. Показана зависимость свойств пленок и условий получения методом электроформования субмикроволокнистого материала от состава композиции. Исследовано влияние состава полимерных  образцов на сроки их биодеградации в почве и жидкой среде, моделирующей среду живого организма, в анаэробных и аэробных условиях. По полученным кинетическим кривым проведен расчет скорости биодеструкции. Показано, что в зависимости от содержания БАВ разрушение пленки происходит в течение 5-10 суток.

Литература

- Биосовместимые материалы / под ред. Севастьянова В.И., Кирпичникова М.П. Москва: Медицинское информационное агенство, - 2011. 544 с.

- Gupta D., Breakley B., Rajinder K. Dragon’s blood: Botany, chemistry and therapeutic uses. Journal of ethnopharmakology. – 2007. P. 361-381.

- Chen Z, Cai Y, Phillipson JD (1994) Studies on the antitumor, antibacterial and wound healing properties of dragon’s blood. Planta Medica.- 1994.- V. 60. – P. 541–545.