Свойства пленок гребнеобразных сополимеров ПДМС с фторированными акрилатами, получаемых в среде сверхкритического диоксида углерода

Анисенко С.А.

Студент физического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
sa.anisenko@physics.msu.ru

Создание покрытий, отталкивающих жидкости, является актуальной задачей, решение которой позволяет справиться с проблемами с очисткой поверхностей от загрязнений. До недавнего времени основным подходом к созданию таких покрытий являлось нанесение твердого вещества с низкой поверхностной энергией на шероховатую поверхность. При этом реализуется состояние неустойчивое Касси [1], в котором пространство между шероховатостями заполнено газовой прослойкой [2-4].

Недавно был предложен подход к созданию таких покрытий на основе жидкости [5]. Его идея состоит в импрегнации тонких полимерных матриц жидкостью с низкой поверхностной энергией. Преимуществом использования жидких покрытий является быстрая релаксация системы, благодаря которой гидрофобные группы ориентируются на границе раздела с воздухом. Мы предлагаем создавать репеллентные покрытия на основе гребнеобразных сополимеров, имеющих длинные гидрофобные боковые цепи, иммобилизованные на основной цепи, имеющей хорошую адгезию к подложке. За счет самоорганизации боковых цепей неполярные группы будут быстро выстраиваться на границе раздела с воздухом, что позволит получить поверхности с водоотталкивающими свойствами.

В качестве среды для синтеза и нанесения таких сополимеров мы выбрали сверхкритический (СК) СО2, а как основу наших сополимеров - хорошо растворимые в нем фторированные акрилаты. Роль гибких гидрофобных боковых цепей выполняет ПДМС, имеющий низкую поверхностную энергию и в несшитом состоянии представляющий собой жидкость. Нам удалось провести первые успешные синтезы сополимеров путем гомогенной радикальной полимеризации в СК СО2 и нанести тонкие пленки полученных сополимеров из растворов в СК СО2 на шероховатые подложки из тканых материалов. Результаты говорят о низкой поверхностной энергии полученных пленок.

Литература

[1]	A.B.D. Cassie, S. Baxter, Wettability of porous surfaces, Trans. Faraday Soc. 40 (1944) 546. doi:10.1039/tf9444000546.

[2]	A. Tuteja, W. Choi, J.M. Mabry, G.H. McKinley, R.E. Cohen, Robust omniphobic surfaces., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 105 (2008) 18200–5. doi:10.1073/pnas.0804872105.

[3]	Z. Chu, S. Seeger, Superamphiphobic surfaces., Chem. Soc. Rev. 43 (2014) 2784–98. doi:10.1039/c3cs60415b.

[4]	H. Chang, K. Tu, X. Wang, J. Liu, Fabrication of mechanically durable superhydrophobic wood surfaces using polydimethylsiloxane and silica nanoparticles, RSC Adv. 5 (2015) 30647–30653. doi:10.1039/C5RA03070F.

[5]	T.-S. Wong, S.H. Kang, S.K.Y. Tang, E.J. Smythe, B.D. Hatton, A. Grinthal, J. Aizenberg, Bioinspired self-repairing slippery surfaces with pressure-stable omniphobicity., Nature. 477 (2011) 443–7. doi:10.1038/nature10447.