# Стабилизация торцевого паркетного элемента олигопипериленовым полимером

Глазков Дмитрий Сергеевич

Студент

Воронежский Государственный Технический Университет,

строительный факультет, Воронеж, Россия

E-mail: glazckov.mitia@yandex.ru

В настоящее время крайне неэффективно используются отходы от заготовки и последующей обработки древесины. В передовых зарубежных странах отходы подобного типа используются в качестве сырья для химической промышленности. Также эти отходы могут быть использованы для выпуска различной продукции, в частности, торцовых шашек для паркетных и декоративных панелей. При этом возникает ряд проблем, таких как растрескивание заготовок в процессе сушки, разбухание и  коробление в процессе эксплуатации. Все эти проблемы связаны с анизотропностью свойств древесины.

***

Физико-механические свойства натуральной и пропитанной СКОП древесины сосны при влажности 12 % представлены в табл. 3.

Таблица 3. Физико-механические свойства шашек , , ,

| Свойства древесины | Показатели статистической обработки |
| --- | --- |
|  |  |  | , % | Р, % |
| 1. Плотность, кг/м3 | 446/585 | 21,14/27,73 | 4,74/4,74 | 1,5/1,9 |
| 2. Предел прочности при сжатии вдоль волокон, Мпа | 48,5/54,1 | 3,15/4,16 | 6,5/7,7 | 2,17/2,57 |
| 3.Предел прочности при скалывании вдоль волокон, МПа | 7,5/7,5 | 0,49/0,49 | 6,53/6,53 | 2,18/2,18 |
| 4. Твердость (торцевая), н/мм2 | 25/57,2 | 2,98/2,95 | 8,37/5,16 | 2,79/1,72 |
| 5. Истираемость, % | 31/19,7 | 2,64/2,33 | 8,52/11,8 | 2,4/3,4 |
| 6. Водопоглащение (W), % | 120,6/23,0 | 4,6/1,21 | 3,8/5,25 | 1,5/2,14 |
| 7. Разбухание (R), % | 8,4/2,0 | 0,59/0,15 | 8,05/7,84 | 2,68/2,61 |
| 8. Влагопоглащение (V), % | 28,1/7,0 | 1,86/0,42 | 6,6/6,0 | 2,1/1,9 |

Результаты исследований, представленные в таблице, свидетельствуют о возможности повышения свойств конечного древесного продукта при использовании вторичных ресурсов, что способствует оздоровлению экологической ситуации.

Список литературы

1. Аристов В.М. и др. Применение полимеров разных классов в качестве строительных материалов и изделий [Текст] // Пластические массы. – 1999. - №10.  – С. 36-38.

2. Глазков, С.С. Модельное рассмотрение условий совместимости в композиционной системе при контакте двух фаз [Текст] / С.С. Глазков, В.А. Козлов // Известия вузов. Строительство.– 2008, № 9. – С.99-105.

3. Good R. J. Contact angle, wetting, and adhesion: a critical review / R. J. Good // Contact Angle, Wettability and Adhesion. Ed. K.L. Mittal. VSP, Utrecht, The Netherlands. – 1993. – P. 3 – 36.