Мезоскопическое компьютерное моделирование мицеллообразования в растворах полимеров и ПАВ

Буглаков А.И.1, Маркина А.А.1

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Ленинские горы 1

E-mail: buglakov@polly.phys.msu.ru

Мы разработали крупнозернистую модель для моделирования формирования пленки из водных растворов полимерных коллоидных частиц, стабилизированных ПАВ, методом диссипативной динамики частиц [1]. В соответствии с полученными результатами и анализом литературных данных по процессу деэмульсификации сделан ряд выводов относительно стабильности эмульсий в тонких пленках.

Коллоидное поведение регулируется химическими группами или молекулами на поверхности, которые имеют свойства, отличные от тех, которые расположены в объемной фазе или в растворе. Стабильность коллоидной эмульсии зависит от степени сродства к растворителю, в котором находятся коллоидные частицы. Двойной электрический слой играет ключевую роль в механизме электростатической стабилизации коллоидов.

Незаряженные коллоидные частицы имеют тенденцию к агрегации. Заряженные коллоиды могут вести себя по-разному в зависимости от силы электростатического взаимодействия. Увеличение концентрации низкомолекулярной соли до определенной величины снижает отталкивающее электростатическое взаимодействие поверхностей коллоидных частиц, снижая энергетический барьер, и в результате это приводит к коагуляции коллоидных частиц в эмульсии. Таким образом, если мы хотим дестабилизировать эмульсию частиц, мы должны добавить немного соли в эмульсии (может быть на завершающей стадии процесса формирования пленки). Если мы хотим стабилизировать небольшой размер мицелл в эмульсии, нам нужно найти оптимальное значение зарядов (например, оптимальное значение добавленной соли). И при слабом электростатическом вкладе и при сильном вкладе мелкие мицеллы неустойчивы, коагулируют в мицеллы большего размера, и это должно дать однородные пленки.

Благодарность

Авторы выражают благодарность Иванову В.А. и Комарову П.В.

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени М.В. Ломоносова при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-03-99516).

Ссылки

[1] Groot R. D., Warren P. B., J. Chem. Phys., 1997, 107, 4423.